Нефтегазодобывающее оборудование 3.Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа Уровень:I Способ сварки:РД

4.03.1.01.НГДО-I-РД

| 1 | ВСН 006-89 Сколько рабочих должно находиться у торца трубопровода и страховать работающего внутри? |
| --- | --- |
| 1. | трое |
| 2. | двое |
| 3. | один |
| 4. | не регламентируется |
| 2 | ВСН 006-89 На какое расстояние от торца трубы разрешается передвигаться на тележке внутри трубопровода рабочим и сварщикам? |
| 1. | не более 50 м |
| 2. | не более 36 м |
| 3. | не более 25 м |
| 4. | не более 12 м |
| 3 | ВСН 006-89 Какое напряжение источника питания применяется для освещения внутри трубопровода: |
| 1. | не более 42 В |
| 2. | не более 36 В |
| 3. | не более 24 В |
| 4. | не более 12 В |
| 4 | ВСН 006-89 Электроды с каким видом покрытия должны применяться для ремонта забоин и задиров на трубах и деталях трубопроводов? |
| 1. | Целлюлозным. |
| 2. | Основным. |
| 3. | Кислым. |
| 5 | ВСН 006-89 В случае выполнения сварки допускного стыка бригадным методом, может ли быть допущен к работе в этой бригаде другой сварщик? |
| 1. | Да, если он ранее получил право сварки данного слоя шва или всего шва. |
| 2. | Да, если сварщик аттестован на право сварки данного типоразмера и материала труб. |
| 3. | Нет. |
| 6 | ВСН 006-89 Может ли каждый сварщик бригады самостоятельно выполнить сварку всего стыка, если допускной стык был выполнен бригадным методом? |
| 1. | Может. |
| 2. | Может, по разрешению прораба или мастера. |
| 3. | Не может. |
| 7 | ВСН 006-89 Разрешается ли один и тот же стык ремонтировать разным сварщикам? |
| 1. | Ремонт одного стыка разными сварщиками запрещен. |
| 2. | Ремонт стыка на трубопроводе диаметром более 1020 мм рекомендуется вести двум сварщикам. |
| 3. | Количество сварщиков, занятых ремонтом стыка зависит от диаметра трубы и размера дефекта. |
| 8 | ВСН 006-89 При каком диаметре труб ремонт сварных стыков трубопровода производят только снаружи? |
| 1. | до 700 мм |
| 2. | до 800 мм |
| 3. | до 1020 мм |
| 9 | ВСН 006-89 При каком диаметре труб сварные швы трубопровода можно ремонтировать как снаружи, так и изнутри в зависимости от глубины залегания дефектов? |
| 1. | более 700 мм |
| 2. | более 800 мм |
| 3. | более 1020 мм |
| 10 | ВСН 006-89 Какого размера должна быть длина вышлифованного участка сварного шва относительно исправляемого дефектного участка при ремонте сварных соединений трубопроводов? |
| 1. | Длина вышлифованного участка должна превышать длину исправляемого дефектного участка не менее, чем на 10 мм в каждую сторону. |
| 2. | Длина вышлифованного участка должна превышать длину исправляемого дефектного участка не менее, чем на 20 мм в каждую сторону. |
| 3. | Длина вышлифованного участка должна превышать длину исправляемого дефектного участка не менее, чем на 30 мм в каждую сторону. |
| 11 | ВСН 006-89 Какой должна быть ширина выборки участка сварного шва с дефектов при ремонте сварных соединений магистральных и промысловых трубопроводов с толщиной стенки трубы 8 мм? |
| 1. | До 8 мм. |
| 2. | 10-12 мм. |
| 3. | 13-20 мм. |
| 12 | ВСН 006-89 Какие требования предъявляются к сборке под ручную дуговую сварку труб с продольным швом трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов? |
| 1. | Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам смежных труб не менее чем на 50 мм. |
| 2. | Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам смежных труб не менее чем на 100 мм. |
| 3. | Продольные швы каждой трубы должны быть смещены по отношению к швам смежных труб не менее чем на половину диаметра стыка. |
| 13 | ВСН 006-89 В какой последовательности выполняются подварочные швы при сварке трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов? |
| 1. | Подварочные швы выполняются после сварки первого корневого слоя. |
| 2. | Подварочные швы выполняются после сварки облицовочного слоя. |
| 3. | Подварочные швы выполняются после сварки заполняющих слоев перед сваркой облицовочного слоя. |
| 14 | ВСН 006-89 Допускается ли опускать на мокрый грунт или снег сваренные стыки трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов? |
| 1. | Допускается, если нормативный предел прочности стали трубы не более 539 Мпа. |
| 2. | Допускается, только после остывания сваренных стыков до температуры окружающего воздуха. |
| 3. | Не допускается. |
| 15 | ВСН 006-89 Допускается ли прекращать сварку до полного заполнения разделки кромок при строительстве трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов? |
| 1. | Допускается, но не более чем на 2 часа. |
| 2. | Допускается, но не более чем на 6 часов. |
| 3. | Не допускается. |
| 16 | ВСН 006-89 Какие перерывы в процессе сварки электродами с основным видом покрытия допускаются при монтаже трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов? |
| 1. | Время между первым и вторым слоем не должно превышать 5 минут, при выполнении последующих слоев - не более 10-12 мин. |
| 2. | Время между первым и вторым слоем не должно превышать 5 минут, при выполнении последующих слоев - не более 20-30 мин. |
| 3. | Время между сваркой слоев не должно превышать 10 минут. |
| 17 | ВСН 006-89 Допускается ли ремонт стыков трубопроводов, для транспортировки сероводородосодержащих сред? |
| 1. | Допускается, при суммарной длине дефектов не более 1/6 периметра стыка. |
| 2. | Стыки могут быть исправлены, если суммарная длина дефектов не превышает 10% периметра сварного стыка. |
| 3. | Не допускается. |
| 18 | ВСН 006-89 Допускается ли выполнять ремонт стыков трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов, сваркой изнутри трубы? |
| 1. | Допускается для труб диаметром более 1020 мм. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается для труб диаметром до 1020 мм. |
| 19 | ВСН 006-89 Какими электродами разрешается проводить ремонт дефектных участков сварных швов промысловых трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих сред? |
| 1. | Электродами с основным покрытием. |
| 2. | Электродами с целлюлозным покрытием. |
| 3. | Электродами с рутиловым покрытием. |
| 20 | ВСН 006-89 Можно ли использовать для сварки трубопроводов трубы с дефектами поверхностей? |
| 1. | Можно без дополнительных условий, если дефекты глубиной не более 5,0 мм. |
| 2. | Можно, но дефекты перед сваркой должны быть исправлены в соответствии с требованиями НД. |
| 3. | Нельзя, трубы с дефектами бракуются. |
| 21 | ВСН 006-89 От чего зависят количество и длина прихваток при сборке стыков на наружных центраторах? |
| 1. | От толщины стенки трубы. |
| 2. | От типа центратора. |
| 3. | От диаметра трубы. |
| 22 | ВСН 006-89 Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка до 400 мм? |
| 1. | 1 прихватка длиной 50-70мм. |
| 2. | 2 прихватки длиной 30-50мм. |
| 3. | 3 прихватки длиной 10-15мм. |
| 23 | ВСН 006-89 Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка от 400 до 1000 мм? |
| 1. | 1 прихватка длиной 50-70мм. |
| 2. | 3 прихватки длиной 60-100мм. |
| 3. | 3 прихватки длиной 10-15мм. |
| 24 | ВСН 006-89 Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка свыше 1000мм. |
| 1. | 2 прихватки длиной 30-50мм. |
| 2. | 3 прихватки длиной 60-100мм. |
| 3. | 4 прихватки длиной 100-200мм. |
| 25 | ВСН 006-89 На каком участке проводится просушка (или подогрев) перед прихваткой и сваркой стыков магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 150мм. |
| 2. | Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 200мм. |
| 3. | Торцы труб и прилегающие к ним участки шириной не менее 250мм. |
| 26 | ВСН 006-89 В каком случае просушка торцов труб нагревом до температуры 20-50°С является обязательной перед сваркой стыков магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | При наличии влаги на трубах независимо от способа сварки и прочности основного металла. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха ниже +5°С в случае сварки труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539Мпа (55кгс/мм2) и выше. |
| 3. | При отрицательной температуре окружающего воздуха. |
| 27 | ВСН 006-89 Укажите температуру предварительного подогрева перед сваркой труб, отличающихся по марке стали или толщине стенки, если для каждой трубы требуется подогрев до различных температур? |
| 1. | Температура устанавливается по максимальному из требуемых значений. |
| 2. | Температура устанавливается по минимальному из требуемых значений. |
| 3. | Температура вычисляется как среднее арифметическое между максимальной и минимальной температурой. |
| 28 | ВСН 006-89 При какой максимальной разностенности допускается выполнять непосредственную сборку и сварку труб с деталями промысловых трубопроводов, при условии специальной подготовки более толстостенной детали? |
| 1. | До 2-х толщин трубы. |
| 2. | До 1,5 толщины наиболее тонкого элемента. |
| 3. | До 20% от толщины трубы, но не более 3 мм. |
| 29 | ВСН 006-89 Как контролируется температура подогрева свариваемых кромок при сварке магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Температура контролируется контактными термометрами на расстоянии 10-15мм от торца трубы, предварительно зачистив место замера металлической щеткой. |
| 2. | Температура контролируется контактными термометрами на расстоянии 30-50мм от торца трубы. |
| 3. | Температуру определяют визуально, при помощи термокарандаша.. |
| 30 | ВСН 006-89 Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки? |
| 1. | Не более 0,5мм. На длине не более100мм допускаются местные внутренние смещения – не более 1мм. |
| 2. | Не более 2мм. На длине не более100мм допускаются местные внутренние смещения – не более 3мм. |
| 3. | Не регламентируется при условии обеспечения плавного перехода поверхности шва к основному металлу. |
| 31 | ВСН 006-89 Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков электросварных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки? |
| 1. | 10% нормативной толщины стенки, но не более 2мм. Для труб с толщиной стенки до 10мм допускается смещение кромок до 20% нормативной толщины стенки, но не более 1мм. |
| 2. | 20% нормативной толщины стенки, но не более 3мм. Для труб с толщиной стенки до 10мм допускается смещение кромок до 40% нормативной толщины стенки, но не более 2мм. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 32 | ВСН 006-89 Какие центраторы необходимо применять при сборке труб диаметром 1420мм и толщиной стенки ?21.5мм под сварку на магистральных трубопроводах, за исключением стыков захлестов? |
| 1. | Внутренние с повышенным усилием разжатия. |
| 2. | Наружные центраторы. |
| 3. | Любые внутренние центраторы. |
| 33 | ВСН 006-89 Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 8…10 мм с применением электродов с основным покрытием диаметром 3,0 мм? |
| 1. | 1,5 – 3,5 мм |
| 2. | 2,5 – 3,5 мм |
| 3. | 3,0 – 5,0 мм |
| 34 | ВСН 006-89 Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 8…10 мм с применением электродов с целлюлозным покрытием диаметром 4,0 мм? |
| 1. | 1,5 - 2,5 мм |
| 2. | 2,5 - 3,5 мм |
| 3. | 3,0 - 3,5 мм |
| 35 | ВСН 006-89 Какой зазор должен быть при сборке под сварку рутиловыми электродами диаметром 3,0 мм стыков труб с толщиной стенки до 8 мм? |
| 1. | 1,5 - 2,5 мм |
| 2. | 2,0-3,0 мм |
| 3. | 3,0 - 3,5 мм |
| 36 | ВСН 006-89 Какой зазор должен быть при сборке под сварку основными электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более? |
| 1. | 1,5 – 2,5 мм |
| 2. | 3,0 – 3,5 мм |
| 3. | 4,5 – 5,0мм |
| 37 | ВСН 006-89 Какой зазор должен быть при сборке под сварку целлюлозными электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более? |
| 1. | 1,5 – 2,5 мм |
| 2. | 3,0 – 3,5 мм |
| 3. | 4,5 – 5,0мм |
| 38 | ВСН 006-89 Какой зазор должен быть при сборке под сварку рутиловыми электродами стыков труб с толщиной стенки 10мм и более? |
| 1. | 1,5 – 2,5 мм |
| 2. | 3,0 – 3,5 мм |
| 3. | 4,5 – 5,0мм |
| 39 | ВСН 006-89 Разрешается ли применять для ручной дуговой сварки неповоротных кольцевых стыков магистральных и промысловых трубопроводов электроды с кислым видом покрытия? |
| 1. | Разрешается. |
| 2. | Не разрешается. |
| 3. | Разрешается при условии подогрева стыка не менее чем до 200 0С. |
| 40 | ВСН 006-89 Укажите рекомендации по хранению на рабочем месте электродов, предназначенных для сварки корневого слоя шва с основным видом покрытия после прокалки? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха ниже +5°С электроды рекомендуется термостатировать в специальных электротермопеналах. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха ниже +0°С электроды рекомендуется хранить под навесом в защищенном от влаги месте. |
| 3. | Электроды необходимо держать в пенале, защищающем от влаги. |
| 41 | ВСН 006-89 Где должны храниться неиспользованные в течение смены сварочные электроды? |
| 1. | На месте производства работ |
| 2. | На складе |
| 3. | В сушильном шкафу |
| 4. | Условия хранения не регламентируются |
| 42 | ВСН 006-89 В каком количестве рекомендуется выдавать электроды сварщику на рабочее место? |
| 1. | Электроды следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для работы в течение одной смены. |
| 2. | Электроды следует выдавать сварщику в количестве, необходимом для работы в течение 2-х смен. |
| 3. | Электроды следует выдавать сварщику дважды за смену в количестве, необходимом для работы в течение 4-х часов. |
| 43 | ВСН 006-89 Во сколько рядов допускается хранить сварочные электроды на стеллажах или в штабеле в упаковке завода-изготовителя? |
| 1. | 10 рядов. |
| 2. | 5 рядов |
| 3. | 15 рядов. |
| 44 | ВСН 006-89 Укажите режим сушки (прокалки) электродов типа Э42, Э50 с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | температура + 350-400 0С, выдержка 1,5 часа |
| 2. | температура + 250- + 350 0С, выдержка 1 час |
| 3. | температура + 60 - +100 0С, выдержка 1 час |
| 45 | ВСН 006-89 Укажите режим сушки (прокалки) электродов с основным видом покрытия типа Э42А? |
| 1. | температура + 350 0С, выдержка 1,5 часа |
| 2. | температура + 300 0С, выдержка 1 час |
| 3. | температура + 250 0С, выдержка 1 час |
| 46 | ВСН 006-89 Разрешается ли использовать для сварки электроды с целлюлозным покрытием без предварительной сушки (прокалки)? |
| 1. | разрешается |
| 2. | не разрешается |
| 3. | разрешается, если электроды доставлены к месту работы в неповрежденной герметической упаковке. |
| 47 | ВСН 006-89 Каким должно быть время прокалки покрытых электродов перед их выдачей в производство? |
| 1. | Не менее суток. |
| 2. | Не менее 3-х часов. |
| 3. | Не менее 1 часа. |
| 48 | ВСН 006-89 Какой срок годности электродов с основным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки? |
| 1. | одни сутки |
| 2. | двое суток |
| 3. | трое суток |
| 4. | пять суток |
| 49 | ВСН 006-89 Какой срок годности электродов с целлюлозным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки? |
| 1. | одни сутки |
| 2. | двое суток |
| 3. | трое суток |
| 4. | пять суток |
| 50 | ВСН 006-89 Можно ли вести ручную дуговую сварку с применением присадок, подаваемых в дугу дополнительно или закладываемых в разделку при сварке магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Можно, если зазор в стыке не превышает 3,0 мм. |
| 51 | ВСН 006-89 Когда разрешается перемещать внутренний центратор при сварке корневого слоя шва электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | После того, как сварено не менее 1/4 периметра стыка. |
| 2. | После того, как сварено не менее 1/2 периметра стыка |
| 3. | После того, как сварено не менее 3/4 периметра стыка |
| 4. | Только после того, как стык сварен полностью. |
| 52 | ВСН 006-89 Когда разрешается перемещать внутренний центратор при сварке корневого слоя шва электродами с основным покрытием? |
| 1. | После того, как сварено не менее 1/4 периметра стыка. |
| 2. | После того, как сварено не менее 1/2 периметра стыка |
| 3. | После того, как сварено не менее 3/4 периметра стыка |
| 4. | Только после того, как стык сварен полностью. |
| 53 | ВСН 006-89 На какую величину облицовочный слой сварного шва должен перекрывать свариваемые кромки основного металла в каждую сторону от шва? |
| 1. | Не регламентировано |
| 2. | 2,5 - 3,5 мм |
| 3. | 2,0 - 3,0 мм |
| 4. | 1,5 - 2,0 мм |
| 54 | ВСН 006-89 Какое усиление должен иметь облицовочный слой сварного шва кольцевого стыка трубопровода? |
| 1. | 2,5 - 3,5 мм |
| 2. | 2,0 - 3,0 мм |
| 3. | 1,5 - 3,0 мм |
| 4. | 1,0 - 3,0 мм |
| 55 | ВСН 006-89 Какими электродами выполняется подварка стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и более из металла с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и выше? |
| 1. | С основным видом покрытия |
| 2. | С целлюлозным видом покрытия |
| 3. | С рутиловым видом покрытия |
| 56 | ВСН 006-89 В каких случаях подварка стыков изнутри должна выполняться по всему периметру? |
| 1. | При сварке труб диаметром 1020 мм и выше из сталей с нормативным пределом прочности 539 МПа и выше. |
| 2. | Для труб из сталей с нормативным пределом прочности 539 МПа и выше, диаметром 1020 мм и выше, подварке по всему периметру подлежат все поворотные стыки, а также стыки разностенных труб и деталей трубопроводов, запорной и распределительной арматуры. |
| 3. | При сварке поворотных стыков диаметром 1020 мм и выше. |
| 57 | ВСН 006-89 Какую ширину должен иметь подварочный слой сварного шва? |
| 1. | 10 - 12 мм |
| 2. | 8 - 10 мм |
| 3. | 6 - 8 мм |
| 58 | ВСН 006-89 Какое усиление должен иметь подварочный слой сварного шва? |
| 1. | 1 - 4 мм |
| 2. | 1 - 3 мм |
| 3. | 0,5 - 3 мм |
| 59 | ВСН 006-89 Как и когда выполняется подварка корня шва неповоротных стыков трубопроводов? |
| 1. | Подварку выполняют «на подъем» после окончания сварки заполняющих слоев шва. |
| 2. | Подварку выполняют «на спуск» после окончания сварки заполняющих слоев шва. |
| 3. | Подварку выполняют«на подъем» перед началом сварки заполняющих слоев шва. |
| 60 | ВСН 006-89 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 15-20 мм электродами с основным покрытием? |
| 1. | Не менее 3. |
| 2. | Не менее 4. |
| 3. | Не менее 5. |
| 61 | ВСН 006-89 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 15-20 мм электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | Не менее 3. |
| 2. | Не менее 4. |
| 3. | Не менее 5. |
| 62 | ВСН 006-89 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 10-15 мм электродами с основным покрытием? |
| 1. | Не менее 3. |
| 2. | Не менее 4. |
| 3. | Не менее 5. |
| 63 | ВСН 006-89 Назовите рекомендуемое число слоев шва при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 10-15мм электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | Не менее 3. |
| 2. | Не менее 4. |
| 3. | Не менее 5. |
| 64 | ВСН 006-89 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы до 10 мм? |
| 1. | разрешается, если сварен 1 слой |
| 2. | разрешается, если сварены 0,5 толщины шва |
| 3. | разрешается, если сварены 3 слоя |
| 4. | не разрешается |
| 65 | ВСН 006-89 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с основным видом покрытия)? |
| 1. | разрешается, если сварен 1 слой |
| 2. | разрешается, если сварено 2 слоя, без учета подварочного шва. |
| 3. | разрешается, если сварено 3 слоя |
| 4. | не разрешается |
| 66 | ВСН 006-89 Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с целлюлозным видом покрытия)? |
| 1. | разрешается, если сварен 1 слой |
| 2. | разрешается, если сварены 2 слоя, с учетом подварочного шва. |
| 3. | разрешается, если сварены 3 слоя, без учета подварочного шва. |
| 4. | не разрешается |
| 67 | ВСН 006-89 На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | На прямой. |
| 2. | На обратной. |
| 3. | Сварку корневого шва – на обратной или прямой полярности. Сварку «горячего» прохода и последующих слоев – на обратной полярности. |
| 68 | ВСН 006-89 На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков магистральных и промысловых трубопроводов электродами с основным покрытием? |
| 1. | Сварку всех проходов ведут постоянным током прямой полярности. |
| 2. | Сварку всех проходов ведут на постоянном токе обратной полярности. |
| 3. | Сварку корневого шва – на прямой полярности. Сварку последующих слоев – на обратной полярности. |
| 69 | ВСН 006-89 Какие требования должны быть выполнены при вынужденных перерывах во время сварки корневого слоя шва трубопровода? |
| 1. | Необходимо поддерживать температуру торцов труб на уровне требуемой температуры предварительного подогрева. |
| 2. | Время вынужденного перерыва не должно составлять более 30 минут, в это время стык должен быть защищен от попадания влаги. |
| 3. | Специальные требования не регламентируются. |
| 70 | ВСН 006-89 Что должно быть предпринято, если во время ручной дуговой сварки корневого слоя шва стыка трубопровода произошел вынужденный перерыв и сварной стык охладился ниже температуры предварительного нагрева? |
| 1. | Продолжение сварки возможно только после предварительного нагрева стыка до температуры не ниже 150-200°С. |
| 2. | Продолжение сварки возможно только после контроля стыка на отсутствие дефектов и предварительного нагрева до температуры не ниже 150-200°С. |
| 3. | Стык должен быть вырезан и заварен вновь. |
| 71 | ВСН 006-89 Что необходимо произвести после окончания ручной дуговой сварки корневого слоя шва электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | Шлифовку поверхности корневого слоя абразивным инструментом. |
| 2. | Рентгенографический контроль корневого слоя шва. |
| 3. | Произвести подогрев стыка до 250-300 °С. |
| 72 | ВСН 006-89 Что называется «горячим проходом» при ручной дуговой сварке магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Это проход, который выполнен по неостывшему корневому слою шва электродами с целлюлозным видом покрытия или специальными низководородистыми электродами, обеспечивающими возможность сварки «на спуск». |
| 2. | Это проход, который выполняется с дополнительным подогревом в процессе сварки для исключения образования закалочных структур. |
| 3. | Это проход, выполняемый с дополнительным подогревом в течение 30 минут после сварки корневого слоя, для исключения образования закалочных структур. |
| 73 | ВСН 006-89 Существует ли ограничение по времени между окончанием сварки корневого слоя шва и началом выполнения «горячего» прохода,? |
| 1. | Не существует. |
| 2. | Не более 5 минут. |
| 3. | Не более 20 минут. |
| 74 | ВСН 006-89 При какой скорости сварки должен выполняться «горячий» проход электродами с целлюлозным покрытием? |
| 1. | 5-10м/ч. |
| 2. | 18-20 м/ч. |
| 3. | 30-40м/ч. |
| 75 | ВСН 006-89 Какое из указанных условий необходимо выполнять при сварке заполняющих и облицовочных слоев шва трубопровода из материала с пределом прочности 539 МПа (55кгс/мм2) и выше? |
| 1. | Сварку каждого заполняющего шва производить после полного остывания предыдущего. |
| 2. | Следить, чтобы температура перед наложением каждого последующего слоя была не ниже +5°С, в противном случае необходимо произвести повторный подогрев. |
| 3. | Следить, чтобы температура перед наложением каждого последующего слоя была не ниже 0 °С., в противном случае необходимо произвести повторный подогрев. |
| 76 | ВСН 006-89 Какими электродами разрешается проводить все специальные сварочные работы при сварке трубопроводов, объектов КС и НС? |
| 1. | Только электродами с рутиловым типом покрытия. |
| 2. | Только электродами с основным типом покрытия. |
| 3. | Только электродами с основным типом покрытия Э-46А, Э-50А. |
| 77 | ВСН 006-89 Из каких материалов изготавливают технологические подкладки и подкладные кольца при заварке технологических отверстий в трубопроводах? |
| 1. | Из низкоуглеродистой стали толщиной 2-3 мм. |
| 2. | Из низколегированной стали толщиной 2-3 мм. |
| 3. | Из любой стали толщиной 2-3 мм. |
| 78 | ВСН 006-89 При какой температуре металла трубы и патрубка разрешается заваривать технологические отверстия в трубах на стадии строительства магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | При температуре не ниже +15(С. |
| 2. | При положительной температуре. |
| 3. | Температура не регламентируется. |
| 79 | ВСН 006-89 Какие требования предъявляются к вырезке технологических отверстий в основной трубе в случае последующей вварки патрубков при изготовлении магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм меньше внутреннего диаметра патрубка. |
| 2. | Вырезанное отверстие должно быть на 10-15 мм меньше внутреннего диаметра патрубка |
| 3. | Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм больше внешнего диаметра патрубка |
| 80 | ВСН 006-89 На каком расстоянии от кольцевого сварного шва допускается место вырезки технологического отверстия в основной трубе трубопровода? |
| 1. | Не менее диаметра трубопровода |
| 2. | Не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 диаметра трубопровода. |
| 4. | Не менее 250 мм. |
| 81 | ВСН 006-89 При каких условиях допускается прямая врезка ответвлений в трубопровод? |
| 1. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр трубы ответвления не превышает 0,3 диаметра основной трубы. |
| 2. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр трубы ответвления не превышает 0,2 диаметра основной трубы. |
| 3. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр ответвления не превышает 250 мм. |
| 82 | ВСН 006-89 Допускается ли сборка разнотолщинных труб при монтаже захлестов трубопроводов? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 83 | ВСН 006-89 Сколько сварщиков и как должны выполнять сварку захлестов труб при монтаже трубопроводов? |
| 1. | Не менее 2-х электросварщиков одновременно, при диаметре трубопровода 530 мм и выше. |
| 2. | Не менее 2-х электросварщиков одновременно без перерывов в работе, при диаметре трубопровода 426 мм и выше. |
| 3. | Не менее 2-х электросварщиков одновременно без перерывов в работе, при диаметре трубопровода 700 мм и выше. |
| 84 | ВСН 006-89 Разрешается ли сварные соединения захлестов оставлять незаконченными при монтаже трубопроводов? |
| 1. | Не разрешается. |
| 2. | Разрешается. |
| 3. | Разрешается, если сварены корневой и заполняющие слои шва. |
| 85 | ВСН 006-89 Допускается ли применять газовую резку для подготовки фасок конца трубопровода под сварку захлестов при изготовлении магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается с последующей подготовкой фасок на станке типа СПК или зачисткой абразивным инструментом. |
| 86 | ВСН 006-89 Какие требования предъявляются к катушке, используемой при сварке захлестов трубопроводов? |
| 1. | Катушку изготавливают из трубы той же толщины, того же диаметра и марки стали, что и соединяемые трубы. |
| 2. | Катушку изготавливают из трубы той же толщины, того же диаметра и марки стали, что и соединяемые трубы, длина катушки должна быть не менее диаметра трубы. |
| 3. | Длина катушки должна быть не менее 1400 мм. |
| 87 | ВСН 006-89 Для каких диаметров трубопроводов разрешено выполнение муфтовых соединений при сварке? |
| 1. | До 79 мм. |
| 2. | До 59 мм. |
| 3. | До 114 мм. |
| 88 | ВСН 006-89 Какой длины должна быть муфта при использовании муфтовых сварных соединений трубопроводов? |
| 1. | Не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 89 | ВСН 006-89 На каком расстоянии от места сварки (резки) следует устанавливать баллоны с кислородом и газом? |
| 1. | не менее 15 м |
| 2. | не менее 10 м |
| 3. | не менее 5 м |
| 4. | не регламентируется |
| 90 | ВСН 012-88 Что означает индекс «Б» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «Б» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индекс «Б» в маркировке означает, что трубу можно использовать для водопровода. |
| 3. | Индексом "Б" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 91 | ВСН 012-88 Что означает индекс «У» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «У» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "У" маркируют трубы, пригодные к использованию для строительства трубопроводов систем водоснабжения. |
| 3. | Индексом "У" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 92 | ВСН 012-88 Что означает индекс «П» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «П» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "П" маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. |
| 3. | Индексом "П" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 93 | ВСН 012-88 Что означает индекс «Р» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «Р» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "Р" маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. |
| 3. | Индексом "Р" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 94 | ВСН 012-88 Подрезы какой максимальной глубины допускаются в сварных швах магистральных трубопроводов? |
| 1. | не более 1,5 мм |
| 2. | не более 1,0 мм |
| 3. | не более 0,7 мм |
| 4. | не более 0,5 мм |
| 95 | ВСН 012-88 Максимально допустимая величина проплава корня шва при сварке магистральных трубопроводов не должна превышать: |
| 1. | 1,0 мм |
| 2. | 2,0 мм |
| 3. | 3,0 мм |
| 4. | 5,0 мм |
| 96 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 97 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 98 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 99 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 100 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 101 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 102 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 103 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 104 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 105 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 106 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок и без подкладного кольца. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 107 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 108 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 109 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 110 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 111 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок на подкладном съемном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 112 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 113 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой на съемном подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 114 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой сваркой без разделки кромок на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 115 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 116 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 3мм, выполненного ручной дуговой сваркой на остающемся подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 117 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 118 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
| 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
| 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ. |
| 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
| 119 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
| 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
| 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
| 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
| 120 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП. |
| 2. | С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г. |
| 3. | С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ. |
| 121 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
| 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
| 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 122 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 123 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ? |
| 1. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %. |
| 2. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %. |
| 3. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %. |
| 124 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по допустимым пространственным положениям сварки? |
| 1. | Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4. |
| 2. | Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3. |
| 3. | Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н. |
| 125 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз? |
| 1. | 1, 2 и 3. |
| 2. | 1 и 2. |
| 3. | 1. |
| 126 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку? |
| 1. | 1, 2, 3 и 4. |
| 2. | 1, 2 и 4. |
| 3. | 1 и 4. |
| 127 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
| 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
| 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности. |
| 128 | ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами? |
| 1. | Полное обозначение по ГОСТ 9466-75. |
| 2. | Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75. |
| 3. | Любое, указанное в 1 и 2 ответах. |
| 129 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 130 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 131 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм. |
| 3. | Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм. |
| 132 | ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения. |
| 1. | Не ограничен. |
| 2. | 1 год с момента выпуска. |
| 3. | 2 года с момента выпуска. |
| 133 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода). |
| 3. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода. |
| 134 | ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | 50 % толщины покрытия. |
| 2. | 30 % толщины покрытия. |
| 3. | 20 % толщины покрытия. |
| 135 | ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода? |
| 1. | Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 2. | Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм. |
| 3. | Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 136 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускается не более двух задиров на одном электроде. |
| 3. | Допускается не более трех задиров на одном электроде. |
| 137 | ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов. |
| 1. | Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия. |
| 2. | Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 3. | Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 138 | ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды? |
| 1. | В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 2. | В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 3. | В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 139 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 140 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 141 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 142 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 143 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 144 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 145 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 146 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 147 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 148 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 149 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 150 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 151 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 152 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 153 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 154 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 155 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 156 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 157 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 158 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 159 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 160 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 161 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 162 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 163 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 164 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 165 | По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания? |
| 1. | Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для создания пологопадающей характеристики источника питания. |
| 166 | По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466? |
| 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
| 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |
| 167 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А? |
| 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
| 2. | Для высоколегированных сталей. |
| 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
| 168 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60? |
| 1. | Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. |
| 2. | Для теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Для высоколегированных сталей. |
| 169 | По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
| 1. | Марку электрода и номер разработки. |
| 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
| 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
| 170 | По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А? |
| 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| 2. | Пониженное содержание углерода. |
| 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
| 171 | По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
| 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
| 172 | По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным? |
| 1. | Переменный ток. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 173 | По способам С какой целью производят прокалку электродов? |
| 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
| 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
| 174 | По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
| 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 175 | По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
| 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 2. | Легируют наплавленный металл. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
| 176 | По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
| 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
| 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
| 177 | По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? |
| 1. | Легируют металл шва. |
| 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
| 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. |
| 178 | По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода? |
| 1. | В зависимости от полярности тока. |
| 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
| 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |
| 179 | По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Требование не регламентируется. |
| 180 | По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги. |
| 1. | Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва. |
| 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
| 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |
| 181 | По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ? |
| 1. | Трех. |
| 2. | Двух. |
| 3. | Одной. |
| 182 | По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
| 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
| 183 | По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
| 1. | С возрастающей характеристикой. |
| 2. | С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой. |
| 3. | С жесткой характеристикой. |
| 184 | По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45? |
| 1. | Переменном. |
| 2. | Постоянном. |
| 3. | Переменном или постоянном. |
| 185 | По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3? |
| 1. | Переменном или постоянном. |
| 2. | Только на постоянном. |
| 3. | Только на переменном. |
| 186 | По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление? |
| 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
| 3. | Одинаково. |
| 187 | По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны: |
| 1. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой. |
| 2. | Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой. |
| 3. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами. |
| 188 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов. |
| 1. | Поры и межваликовые несплавления. |
| 2. | Непровар вертикального элемента. |
| 3. | Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента. |
| 189 | По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 190 | По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 191 | По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 192 | По способам Укажите обозначения балластных реостатов: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120 |
| 193 | По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки): |
| 1. | ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 194 | По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки): |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 195 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 196 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 197 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 198 | По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла? |
| 1. | На малых значениях сварочного тока. |
| 2. | На больших значениях сварочного тока. |
| 3. | На средних значениях сварочного тока. |
| 199 | По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 3. | Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 200 | По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров? |
| 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния. |
| 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 201 | По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла. |
| 2. | Положение при сварке, марку свариваемой стали. |
| 3. | Все факторы, указанные в ответах 1 и 2. |
| 202 | По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Разрешается применять в состоянии поставки. |
| 2. | Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. |
| 3. | Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла. |
| 203 | По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом? |
| 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
| 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |
| 204 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 205 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 206 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 207 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 208 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 209 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 210 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 211 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 212 | РД 558-97/1 Допускается ли при капитальном ремонте газопроводов ремонтировать трубы, имеющие вмятины? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, при диаметре трубопровода менее 400 мм. |
| 3. | Да, за исключением трубопроводов сернистого газа. |
| 213 | РД 558-97/1 Подлежат ли ремонту трубы, имеющие скопления коррозионных каверн в виде сплошной сетки? |
| 1. | Подлежат при глубине каверн до 20% толщины стенки трубы. |
| 2. | Не подлежат. |
| 3. | Подлежат при глубине каверн до 10% толщины стенки трубы. |
| 214 | РД 558-97/1 Укажите минимальное расстояние между коррозионными кавернами при максимальном размере каверны от 50 до 80 мм, для которых допустимо применять ремонт сваркой. |
| 1. | 1000 мм. |
| 2. | 750 мм. |
| 3. | 500 мм. |
| 215 | РД 558-97/1 Укажите минимальное расстояние между коррозионными кавернами при максимальном размере каверны до 50 мм, для которых допустимо применять ремонт сваркой. |
| 1. | 200 мм. |
| 2. | 300 мм. |
| 3. | 500 мм. |
| 216 | РД 558-97/1 Укажите количество коррозионных каверн на один погонный метр трубы, допустимое для ремонта сваркой. |
| 1. | Не более 1. |
| 2. | Не более 2-х. |
| 3. | Не более 3-х. |
| 217 | РД 558-97/1 Какие дефекты поверхности труб условным проходом менее 50 мм можно ремонтировать сваркой при капитальном ремонте магистрального газопровода? |
| 1. | Расположенные на расстоянии менее 300 мм. |
| 2. | Расположенные на расстоянии менее 200 мм. |
| 3. | Расположенные на расстоянии менее 100 мм. |
| 218 | РД 558-97/1 Какие дефекты поверхности труб условным проходом свыше 50 мм можно ремонтировать сваркой при капитальном ремонте магистрального газопровода? |
| 1. | Расположенные на расстоянии менее 300 мм. |
| 2. | Расположенные на расстоянии менее 200 мм. |
| 3. | Расположенные на расстоянии менее 100 мм. |
| 219 | РД 558-97/1 Укажите форму разделки коррозионного повреждения при ремонте труб сваркой. |
| 1. | Эллипсная или круговая. |
| 2. | Прямоугольная. |
| 3. | Произвольная. |
| 220 | РД 558-97/1 Электроды, с каким покрытием, допускается применять для заварки поврежденных мест на поверхности труб при ремонте газопроводов? |
| 1. | Рутиловым. |
| 2. | Основным. |
| 3. | Целлюлозным. |
| 221 | РД 558-97/1 На какую ширину следует зачищать до металлического блеска участки прилегающие к кратеру при подготовке под заварку поврежденных мест на поверхности труб? |
| 1. | Не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее 15 мм. |
| 3. | Не менее 20 мм. |
| 222 | РД 558-97/1 Чем определяется необходимость и температура подогрева при заварке коррозийных каверн во время капитального ремонта магистральных газопроводов? |
| 1. | Толщиной металла и глубиной дефекта. |
| 2. | Нормативным пределом прочности металла, толщиной стенки и температурой воздуха. |
| 3. | Нормативным пределом прочности металла и толщиной стенки. |
| 223 | РД 558-97/1 Электродами какого диаметра выполняют заполняющие и облицовочные швы при заварке коррозионных каверн? |
| 1. | 4,0-5,0 мм. |
| 2. | 3,0-4,0 мм. |
| 3. | 2,5-3,25 мм. |
| 224 | РД 558-97/1 Электродами какого диаметра выполняют первые наплавочные и контурные швы при заварке коррозионных каверн? |
| 1. | 4,0-5,0 мм. |
| 2. | 3,25-4,0 мм. |
| 3. | 2,5-3,25 мм. |
| 225 | РД 558-97/1 Укажите минимальное количество наплавочных слоев при заварке коррозионных повреждений. |
| 1. | Два. |
| 2. | Три без учета контурного шва. |
| 3. | Четыре без учета контурного шва. |
| 226 | РД 558-97/1 Допускается ли при заварке коррозионных повреждений зажигание дуги на основном металле трубы? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Допускается с последующей вышлифовкой места зажигания. |
| 227 | РД 558-97/1 Укажите условия охлаждения заваренного коррозионного повреждения на поверхности трубы при ремонте газопроводов. |
| 1. | Под теплоизолирующим материалом (кошмой) до полного остывания. |
| 2. | На открытом воздухе. |
| 3. | Под теплоизолирующим материалом (кошмой) до температуры 3000С, далее на открытом воздухе. |
| 228 | РД 558-97/1 Какая должна быть высота усиления после заварки и зачистки коррозийных каверн на теле труб? |
| 1. | 0,7-1,5 мм. |
| 2. | 1,5-1,8 мм. |
| 3. | 2,0-2,3 мм. |
| 229 | РД 558-97/1 Допускаются ли подрезы при заварке коррозионных повреждений? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются глубиной до 1 мм длиной не более 50 мм. |
| 3. | Допускаются глубиной до 0,5 мм |
| 230 | РД 558-97/1 Допускаются ли непровары при заварке коррозионных повреждений? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются глубиной до 1 мм длиной не более 50 мм. |
| 3. | Допускаются глубиной до 0,5 мм. |
| 231 | РД 558-97/1 Сварщики, какого разряда, допускаются к сварочным работам по заварке коррозийных каверн при капитальном ремонте магистральных газопроводов? |
| 1. | Не ниже 4-го. |
| 2. | Не ниже 5-го. |
| 3. | 6-го. |
| 232 | РД 558-97/1 Должен ли сварщик перед допуском к заварке коррозионных каверн выполнить допускные заварки? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет, если он успешно заварил допускной стык труб соответствующего диаметра. |
| 3. | Да, если он не имеет 6-го разряда. |
| 233 | РД 558-97/1 В каком пространственном положении сварщик должен выполнить допускную заварку каверн? |
| 1. | В потолочном. |
| 2. | В нижнем, потолочном, вертикальном и горизонтальном. |
| 3. | В вертикальном и потолочном. |
| 234 | РД 558-97/1 Укажите максимальную протяженность трещин, образовавшихся в стыках при эксплуатации газопроводов диаметром 1020, 1220 мм, которые в виде исключения допускается ремонтировать путем заварки. |
| 1. | 250 мм. |
| 2. | 200 мм. |
| 3. | 150 мм. |
| 235 | РД 558-97/1 Укажите максимальную протяженность трещин, образовавшихся в стыках при эксплуатации газопроводов диаметром 1420 мм, которые в виде исключения допускается ремонтировать путем заварки. |
| 1. | 350 мм. |
| 2. | 400 мм. |
| 3. | 450 мм. |
| 236 | РД 558-97/1 Укажите квалификационный разряд сварщика, допускаемого к заварке трещин в стыках, образовавшихся в процессе эксплуатации. |
| 1. | Не ниже четвертого. |
| 2. | Не ниже пятого. |
| 3. | Шестой. |
| 237 | РД 558-97/1 Должен ли сварщик перед допуском к работе по устранению трещин, образовавшихся в в стыках при эксплуатации трубопровода, пройти предварительную стажировку на образцах-имитаторах? |
| 1. | Нет, если он аттестован на сварку труб соответствующей толщины. |
| 2. | Должен в течение одной смены с последующей допускной заваркой трещины. |
| 3. | Должен в течение 3-х месяцев. |
| 238 | РД 558-97/1 Допускаются ли поверхностные поры в швах после заварки трещин, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопроводов? |
| 1. | Допускаются. |
| 2. | Не допускаются. |
| 3. | Допускаются в количестве не более двух. |
| 239 | РД 558-97/1 Допускаются ли подрезы в швах после заварки трещин, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопроводов? |
| 1. | Допускаются глубиной до 1 мм на участках длиной не более 50 мм. |
| 2. | Не допускаются. |
| 3. | Допускаются глубиной до 0,5 мм. |
| 240 | РД 558-97/1 Допускаются ли к ремонту сварные швы с образовавшейся в процессе эксплуатации трубопровода трещиной, выходящей на основной металл. |
| 1. | Допускаются при её протяженности не более 100 мм. |
| 2. | Не допускаются. |
| 3. | Допускаются при заглублении в основной металл не более 50 мм. |
| 241 | РД 558-97/1 Допускаются ли к ремонту сварные швы, имеющие несколько трещин, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопровода. |
| 1. | Допускаются при наличии двух трещин. |
| 2. | Допускаются при суммарной протяженности трещин не более 300 мм. |
| 3. | Не допускаются. |
| 242 | РД 558-97/1 Укажите основной способ устранения трещин длиной менее 100 мм в сварных швах, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопровода. |
| 1. | Выборка (удаление) участка шва с трещиной и его последующая заварка. |
| 2. | Удаление шва с трещиной и его последующая заварка. |
| 3. | Засверловка концов трещины, выборка участка шва с трещиной и его последующая заварка. |
| 243 | РД 558-97/1 Укажите угол скоса выборки трещины, образовавшейся в процессе эксплуатации трубопровода. |
| 1. | 240 – 350 |
| 2. | 150 – 200 |
| 3. | 400 – 450 |
| 244 | РД 558-97/1 Укажите способы выборки участка шва с трещиной, образовавшейся в процессе эксплуатации трубопровода. |
| 1. | Механическим способом (шлифмашинкой). |
| 2. | Газовой резкой. |
| 3. | Механическим способом или газовой резкой с последующей механической обработкой. |
| 245 | РД 558-97/1 Укажите минимальную глубину механической обработки выборки после удаления участка шва с трещиной газовой резкой. |
| 1. | До металлического блеска. |
| 2. | Не менее 1 мм. |
| 3. | Не менее 3 мм. |
| 246 | РД 558-97/1 Укажите температуру предварительного подогрева при ремонте трещин, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопровода. |
| 1. | 50 0С |
| 2. | 100 0С – 150 0С |
| 3. | 200 0С – 250 0С |
| 247 | РД 558-97/1 Допускается ли применение подкладных пластин при ремонте трещин, образовавшихся в процессе эксплуатации трубопровода? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается при величине зазора 3-5 мм. |
| 3. | Допускается при величине зазора до 3 мм. |
| 248 | РД 558-97/1 Укажите условия остывания заваренного участка с трещиной после ремонта сваркой. |
| 1. | С ускоренным остыванием за счет обдувания заваренного участка сжатым воздухом. |
| 2. | На открытом воздухе. |
| 3. | Под теплоизоляционным поясом. |
| 249 | РД 558-97/1 Кто осуществляет визуальный контроль и обмер? |
| 1. | Контролеры ПИЛ, аттестованные на данный вид контроля. |
| 2. | Мастер участка. |
| 3. | Главный сварщик. |
| 250 | РД 558-97/2 Допускается ли ремонт сваркой труб, предназначенных для ремонта трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, для труб диаметром более 1020 мм. |
| 251 | РД 558-97/2 Укажите длину врезаемых катушек при ремонте трубопроводов высокосернистого газа диаметром более 219 до 406 мм. |
| 1. | Не менее 1000 мм. |
| 2. | Не более 1000 мм. |
| 3. | Не более 500 мм. |
| 252 | РД 558-97/2 На какую глубину должны быть зачищены изнутри концы свариваемых труб при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Не менее 150 мм. |
| 2. | Не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее 250 мм. |
| 253 | РД 558-97/2 Какая должна быть выборка основного металла изнутри на концах свариваемых труб при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | До 0,2 мм. |
| 2. | До 0,6 мм. |
| 3. | До 1,2 мм. |
| 254 | РД 558-97/2 Укажите длину врезаемых катушек при ремонте трубопроводов высокосернистого газа диаметром 219 мм. |
| 1. | Не более 1000 мм. |
| 2. | Не менее 500 мм. |
| 3. | Не более 500 мм. |
| 255 | РД 558-97/2 На каком расстоянии от кромки трубы в местах врезки катушки не должно быть коррозийных каверн, водородных блистеров на трубопроводах высокосернистого газа? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее 150 мм. |
| 3. | Не более 150 мм. |
| 256 | РД 558-97/2 Какое смещение внутренних кромок стыкуемых труб с одинаковой нормативной толщиной стенок допускается при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Не более 0,8 мм. |
| 2. | Не более 1,2 мм. |
| 3. | Не более 1,6 мм. |
| 257 | РД 558-97/2 Какое местное смещение внутренних кромок стыкуемых труб с одинаковой нормативной толщиной стенок допускается при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Не более 4,0 мм на длине не более 120 мм. |
| 2. | Не более 1,6 мм на длине не более 150 мм. |
| 3. | Не более 2,4 мм на длине не более 100 мм. |
| 258 | РД 558-97/2 Какими электродами рекомендуется варить корневой слой стыков напряженных узлов, при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Целлюлозными. |
| 2. | Основными. |
| 3. | Рутиловыми. |
| 259 | РД 558-97/2 Какой длины должны быть прихватки при сборке под ремонтную сварку трубопровода высокосернистого газа? |
| 1. | Не менее 30 мм. |
| 2. | Не более 50 мм. |
| 3. | Не более 25 мм. |
| 260 | РД 558-97/2 Сколько прихваток делают при сборке под ремонтную сварку трубопровода высокосернистого газа диаметром до 219 мм? |
| 1. | Не менее 3-х. |
| 2. | Не менее 5-ти. |
| 3. | Не более 5-ти. |
| 261 | РД 558-97/2 Сколько прихваток делают при сборке под ремонтную сварку трубопровода высокосернистого газа диаметром свыше 219 мм до 530 мм? |
| 1. | Не более 5-ти |
| 2. | Не менее 3-х. |
| 3. | Не менее 5-ти. |
| 262 | РД 558-97/2 Какой должна быть межслойная температура во время сварки стыков труб при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Не ниже температуры предварительного подогрева, но не более 300(С. |
| 2. | Не ниже 300(С. |
| 3. | Не выше 300(С. |
| 263 | РД 558-97/2 Какую высоту усиления должен иметь облицовочный слой сварного стыка при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | 1,5-3,0 мм. |
| 2. | 2,5-3,5 мм. |
| 3. | 0,5-1,5 мм. |
| 264 | РД 558-97/2 Допускается применение труб, находившихся в эксплуатации, для изготовления катушек, переходных колец, соединительных деталей и монтажа переходов на трубопроводах высокосернистого газа? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, если они эксплуатировались на трубопроводе низкосернистого газа. |
| 3. | Да. |
| 265 | РД 558-97/2 Какой должна быть величина кольцевого притупления при разделке кромок труб при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | 0,8-2,4 мм. |
| 2. | 1,0-2,6 мм. |
| 3. | 1,0-3,0 мм. |
| 266 | РД 558-97/2 Какой угол скоса свариваемых кромок должен быть у труб и деталей при ремонте трубопроводов высокосернистого газа? |
| 1. | Не более 30(. |
| 2. | Не более 15(. |
| 3. | Не более 20(. |
| 267 | РД 558-97/2 Какое смещение внутренних кромок стыкуемых бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенок допускается при ремонте трубопроводов среднесернистого газа? |
| 1. | Не менее 2 мм. |
| 2. | Не более 2 мм. |
| 3. | Не более 0,5 мм. |
| 268 | РД 558-97/2 Какое местное смещение внутренних кромок стыкуемых бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенок допускается при ремонте трубопроводов среднесернистого газа? |
| 1. | Не более 3,0 мм на длине не более 100 мм. |
| 2. | Не более 1,6 мм на длине не более 150 мм. |
| 3. | Не более 2,4 мм на длине не более 120 мм. |
| 269 | РД 558-97/2 При какой температуре металла выполняют прихватку и сварку стыков при ремонте трубопроводов среднесернистого газа? |
| 1. | 120-150(С. |
| 2. | 200-250(С. |
| 3. | 150-200(С. |
| 270 | РД 558-97/2 Можно ли делать перерывы в сварке захлесточных швов и швов катушек при ремонте трубопроводов среднесернистого газа? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, после сварки не менее 60% периметра стыка. |
| 271 | РД 558-97/2 Укажите длину врезаемых катушек при ремонте трубопроводов среднесернистого газа диаметром до 530 мм. |
| 1. | Не менее 500мм. |
| 2. | Не менее 350 мм. |
| 3. | Не более 500 мм. |
| 272 | РД 558-97/2 Укажите длину врезаемых катушек при ремонте трубопроводов среднесернистого газа диаметром свыше 530 мм. |
| 1. | Не менее 500 мм. |
| 2. | Не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 273 | РД 558-97/2 Разрешается ли приваривать термопары к трубе трубопровода, транспортирующего сероводородосодержащий газ? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Разрешается, если расстояние сварочного стыка не более 150 мм. |
| 274 | СНиП 2.05.06-85 Допускается ли устранение дефектов, выходящих на поверхность трубы путем зачистки? |
| 1. | Не допускается |
| 2. | Допускается |
| 3. | Допускается, если толщина стенки труб после зачистки не выходит за пределы допусков на толщину стенки. |
| 275 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки до 10 мм? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 276 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки свыше 10 мм? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 277 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с внутренней стороны должно быть у сварных труб? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 278 | СНиП 2.05.06-85 Какие требования предъявляются к концевым участкам труб? |
| 1. | На концах труб на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва должно быть снято до высоты 0-0,5 мм. |
| 2. | На концах труб на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва не должно превышать 1,5 мм. |
| 3. | К концевым участкам труб предъявляют такие же требования как и ко всей трубе. |
| 279 | СНиП 2.05.06-85 Допускается ли смещение кромок продольного или спирального шва сварных труб? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается не более 3 мм |
| 3. | Допускается не более 10% от номинальной толщины стенки. |
| 280 | СНиП 2.05.06-85 Косина реза торцов труб должна быть не более: |
| 1. | 3,0 мм |
| 2. | 2,5 мм |
| 3. | 2,0 мм |
| 4. | 1,5 мм |
| 281 | СНиП 2.05.06-85 Какие требования предъявляются к кромкам соединительных деталей для магистральных трубопроводов? |
| 1. | Кромки должны быть обработаны в заводских условиях для присоединения к привариваемым трубам. |
| 2. | Кромки должны быть обработаны без разделки кромок для обеспечения подгонки на монтаже. |
| 3. | Специальные требования к состоянию кромок не предъявляются. |
| 282 | СНиП 2.05.06-85 Длина патрубков прямых вставок, ввариваемых в трубопровод, во всех случаях не должна быть менее: |
| 1. | 350 мм |
| 2. | 250 мм |
| 3. | 200 мм |
| 283 | СНиП 2.05.06-85 В обвязочных трубопроводах диаметром до 530 мм на КС, ГРС, НПС допускается вваривать в трубопровод прямые вставки длиной не менее: |
| 1. | 250 мм |
| 2. | 150 мм |
| 3. | 100 мм |
| 284 | СНиП III-42-80 Перед сборкой необходимо зачистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее: |
| 1. | 5 мм. |
| 2. | 10 мм. |
| 3. | 20 мм. |
| 285 | СНиП III-42-80 При какой минимальной температуре окружающего воздуха допускается выполнение сварочных работ на магистральных трубопроводах? |
| 1. | при температуре до минус 25 0С |
| 2. | при температуре до минус 30 0С |
| 3. | при температуре до минус 50 0С |
| 286 | СНиП III-42-80 В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык? |
| 1. | При перерыве в работе > 1 месяца. |
| 2. | Изменился диаметр труб с 377 мм до 219 мм. |
| 3. | Сварка ведется с применением новых сварочных материалов. |
| 287 | СНиП III-42-80 В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык? |
| 1. | При перерыве в работе > 1 месяца. |
| 2. | Изменился диаметр труб с 377 мм до 219 мм. |
| 3. | При перерыве в работе > 3 месяцев. |
| 288 | СНиП III-42-80 Какому виду неразрушающего контроля подвергается допускной стык? |
| 1. | Визуальному и ультразвуковому. |
| 2. | Радиографическому. |
| 3. | Визуальному и радиографическому. |
| 289 | СНиП III-42-80 Что необходимо сделать при неудовлетворительных результатах визуально-измеритьельного или радиографического контроля допускного стыка? |
| 1. | Сварщик признается не выдержавшим испытание. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительный допускной стык. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить два дополнительных допускных стыка. |
| 4. | Сварщик должен быть отправлен на переподготовку. |
| 290 | СНиП III-42-80 Каким видам механических испытаний подлежат образцы вырезанные из допускного стыка? |
| 1. | Растяжение и изгиб. |
| 2. | Ударная вязкость и сплющивание. |
| 3. | Изгиб корнем шва наружу и ударная вязкость. |
| 291 | СНиП III-42-80 В каком случае допускается правка плавных вмятин на торцах труб? |
| 1. | Если глубина вмятин составляет до 1,5% диаметра труб. |
| 2. | Если глубина вмятин составляет до 3,5% диаметра труб. |
| 3. | Если глубина вмятин составляет до 5,0% диаметра труб. |
| 292 | СНиП III-42-80 В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа? |
| 1. | При правке ударным инструментом. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха от + 5 °С и ниже |
| 3. | При отрицательных температурах окружающего воздуха. |
| 293 | СНиП III-42-80 В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву более 539 МПа? |
| 1. | При любых температурах окружающего воздуха. |
| 2. | При отрицательных температурах окружающего воздуха. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха от 0 °С и ниже. |
| 4. | При правке ударным инструментом. |
| 294 | СНиП III-42-80 Каким образом допускается исправлять участки и торцы труб с вмятинами глубиной более 3,5% диаметра трубы? |
| 1. | Править безударными разжимными устройствами. |
| 2. | Вырезать. |
| 3. | Править с обязательным подогревом. |
| 4. | Наплавлять. |
| 295 | СНиП III-42-80 В каком случае допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок труб? |
| 1. | Если они имеют глубину до 20% толщины стенки трубы. |
| 2. | Если они имеют глубину до 5 мм. |
| 3. | При положительных температурах окружающего воздуха. |
| 296 | СНиП III-42-80 Когда допускается использование наружных центраторов при сборке труб? |
| 1. | Для диаметра менее 500 мм. |
| 2. | При отсутствии внутренних центраторов. |
| 3. | Когда невозможно применение внутренних центраторов. |
| 4. | Для диаметра менее 500 мм или когда невозможно применение внутренних центраторов. |
| 297 | СНиП III-42-80 Какие стыки выполненные дуговой сваркой считаются непригодными? |
| 1. | Присутствуют трещины любой глубины и протяженности. |
| 2. | Глубина шлаковых включений превышает 5 % толщины стенки. |
| 3. | Имеется местный непровар в корне шва свыше 5 % толщины стенки трубы. |
| 298 | СНиП III-42-80 Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными? |
| 1. | Размер пор превышает 2,7 мм. |
| 2. | Глубина шлаковых включений превышает 5 % толщины стенки. |
| 3. | Имеется местный непровар в корне шва свыше 5 % толщины стенки трубы. |
| 299 | СНиП III-42-80 Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными? |
| 1. | Имеется местный непровар в корне шва глубиной более 1 мм. |
| 2. | Глубина шлаковых включений превышает 5 % толщины стенки. |
| 3. | Имеется местный непровар в корне шва свыше 5 % толщины стенки трубы. |
| 300 | СНиП III-42-80 Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными? |
| 1. | Имеется непровар в корне шва суммарной длиной свыше 1/6 периметра стыка. |
| 2. | Глубина шлаковых включений превышает 5 % толщины стенки. |
| 3. | Имеется местный непровар в корне шва свыше 5 % толщины стенки трубы. |
| 301 | СНиП III-42-80 Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными? |
| 1. | Имеется непровар в корне шва стыка труб диаметром свыше 1000 мм выполненного с внутренней подваркой. |
| 2. | Глубина шлаковых включений превышает 5 % толщины стенки. |
| 3. | Имеется местный непровар в корне шва свыше 5 % толщины стенки трубы. |
| 302 | СНиП III-42-80 Сколько раз допускается производить ремонт стыков, выполненных дуговыми методами сварки? |
| 1. | Не более 2-х раз. |
| 2. | Не более одного раза. |
| 3. | Ремонт стыков не допускается. |
| 303 | СНиП III-42-80 На какую величину допускается наружное смещение кромок при сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки, при дуговых методах сварки? |
| 1. | До 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм.. |
| 2. | До 30 % толщины стенки трубы, но не более 2,5 мм. |
| 3. | До 20 % толщины стенки трубы, но не более 2,0 мм |
| 304 | СНиП III-42-80 При какой максимальной разностенности допускается выполнять непосредственную сборку и сварку труб или труб с деталями магистральных трубопроводов, при условии специальной подготовки более толстостенной детали? |
| 1. | До 2-х толщин трубы. |
| 2. | До 1,5 толщины наиболее тонкого элемента. |
| 3. | До 20% от толщины трубы, но не более 3 мм. |
| 305 | СНиП III-42-80 При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) 12 мм и менее? |
| 1. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 3,0 мм. |
| 2. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 2,5 мм. |
| 3. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 25% толщины стенки элемента. |
| 306 | СНиП III-42-80 При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) более 12 мм? |
| 1. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 3,0 мм. |
| 2. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 2,5 мм. |
| 3. | Если разность толщин стенок стыкуемых элементов не превышает 25% толщины стенки элемента. |
| 307 | СНиП III-42-80 Какой должна быть минимальная длина переходников или вставок промежуточной толщины, ввариваемых между разнотолщинными элементами независимо от диаметра? |
| 1. | 500 мм. |
| 2. | 250 мм. |
| 3. | 200 мм. |
| 308 | СНиП III-42-80 Какой угол скоса на более толстостенном элементе делается при сборке под сварку разнотолщинных элементов магистрального трубопровода путем утонения свариваемой кромки? |
| 1. | 20-30°. |
| 2. | Не более 15°. |
| 3. | Не более 20°. |
| 309 | СНиП III-42-80 Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиковпри сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа? |
| 1. | Ударным способом. |
| 2. | Наплавкой или маркером. |
| 3. | Механическим способом или наплавкой. |
| 310 | СНиП III-42-80 Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиков при сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и более? |
| 1. | Наплавкой или маркером. |
| 2. | Несмываемой краской. |
| 3. | Электрографическим способом или наплавкой. |
| 311 | СНиП III-42-80 Где наносится клеймо сварщика? |
| 1. | На каком расстоянии 50 – 100 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 2. | На каком расстоянии 200 – 250 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 3. | На каком расстоянии 100 – 150 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 312 | СНиП III-42-80 В случае если проектом предусмотрена приварка элементов к телу трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента должно быть не менее: |
| 1. | 50 мм |
| 2. | 100 мм |
| 3. | 150 мм |
| 313 | СНиП III-42-80 При какой скорости ветра запрещается производить сварочные работы на монтаже магистральных трубопроводах без инвентарных укрытий? |
| 1. | свыше 5 м/сек |
| 2. | свыше 10 м/сек |
| 3. | свыше 15 м/сек |
| 314 | СП 105-34-96 Укажите требования к хранению сварочных электродов с покрытием основного вида в течение рабочей смены после прокалки, если их предполагают использовать для сварки газопроводов. |
| 1. | Электроды должны храниться при температуре не ниже + 10(С. |
| 2. | Электроды должны храниться при температуре не ниже +25(С в термопеналах. |
| 3. | Электроды должны храниться при температуре 70-90(С в термопеналах. |
| 315 | СП 105-34-96 Можно ли смешивать газы в баллонах и емкостях, в которых они поставляются, если затем эта смесь газов используется для сварки газопроводов? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 316 | СП 105-34-96 Какие дефекты не допускаются на поверхности труб, используемых для изготовления газопроводов? |
| 1. | Поверхностные поры глубиной более 0,1 мм, царапины, риски и задиры глубиной более 0,1 мм; |
| 2. | Следы от краски для маркировки, окалина; |
| 3. | Местные перегибы, гофры и вмятины; расслоения на концах труб. |
| 317 | СП 105-34-96 Какие мероприятия требуется провести при обнаружении расслоения концов труб? |
| 1. | По результатам дополнительного ультразвукового контроля концы труб с расслоением подлежат вырезке. |
| 2. | По результатам дополнительного ультразвукового контроля концы труб с расслоением подлежат зачистке механическим способом до устранения расслоений. |
| 3. | Необходимо произвести наплавку торца трубы и последующую обработку кромки. |
| 318 | СП 105-34-96 Какие требования предъявляются к трубам, пораженным коррозией? |
| 1. | В местах, пораженных коррозией, толщина стенки труб не должна выходить за пределы минусовых допусков, установленных ТУ на поставку. |
| 2. | В местах, пораженных коррозией, толщина стенки труб не должна уменьшаться на величину более 0,5% толщины. |
| 3. | В местах, пораженных коррозией, глубина коррозии не должна превышать 2 мм. |
| 319 | СП 105-34-96 Каким образом проводится контроль толщины стенок труб после проведения зачисток на их поверхности царапин, рисок, задиров? |
| 1. | Визуально. |
| 2. | С помощью измерительных приборов: штангенциркуля, микрометра. |
| 3. | С помощью ультразвукового толщиномера. |
| 320 | СП 105-34-96 Каким образом исправляются вмятины, имеющие рванины, на поверхности труб, используемых для изготовления газопроводов? |
| 1. | Сначала рванины выбираются механическим способом и после контроля полноты выборки завариваются ручной дуговой сваркой, а затем проводится исправление вмятин. |
| 2. | Такие вмятины исправляются по специальной ремонтной технологии. |
| 3. | Такие вмятины исправлению не подлежат. |
| 321 | СП 105-34-96 Какие дефекты кромок труб, используемых для изготовления газопроводов, допускается ремонтировать сваркой? |
| 1. | Косина реза не более 5,5% от диаметра трубы. |
| 2. | Забоины, задиры глубиной не более 10 мм. |
| 3. | Трещины глубиной не более 5мм с последующей механической зачисткой мест исправления дефектов. |
| 322 | СП 105-34-96 Каким образом следует проводить контроль температуры предварительного и/или сопутствующего подогрева при сварке газопроводов? |
| 1. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 15мм от торца трубы и в пределах 60-75 мм не менее, чем в трех точках по периметру трубы контактными термопарами или термокарандашами. |
| 2. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 15мм от торца трубы и в пределах 15-25 мм не менее, чем в четырех точках по периметру трубы контактными термопарами. |
| 3. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 50мм от торца трубы и в пределах 100-175 мм не менее, чем в двух точках по периметру трубы контактными термопарами или термокарандашами. |
| 323 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять приварку временных технологических креплений (планок, скоб) к телу трубы при изготовлении газопроводов? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Запрещается. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 324 | СП 105-34-96 Когда разрешается снимать наружный центратор при сварке стыков газопроводов? |
| 1. | После сварки не менее 60% периметра стыка корневым слоем и горячим проходом (при сварке целлюлозными электродами) или корневым слоем (при сварке основными электродами). |
| 2. | После сварки не менее 80% периметра стыка корневым слоем и горячим проходом (при сварке целлюлозными электродами) или корневым слоем (при сварке основными электродами). |
| 3. | После сварки всего стыка. |
| 325 | СП 105-34-96 Нужна ли подварка неповоротному стыку труб диаметром 1020-1420 мм, в случае сварки электродами с покрытием основного вида? |
| 1. | Не нужна. |
| 2. | Этот стык должен быть подварен изнутри в местах несплавления, непровара, смещения кромок более 2 мм и в потолочном положении. |
| 3. | Этот стык должен быть подварен изнутри по всему периметру. |
| 326 | СП 105-34-96 Нужна ли подварка неповоротному стыку труб диаметром 1020-1420 мм в случае сварки корневого слоя электродами с покрытием целлюлозного вида? |
| 1. | Не нужна. |
| 2. | Этот стык должен быть подварен изнутри в местах несплавления, непровара, смещения кромок более 2 мм и в потолочном положении. |
| 3. | Этот стык должен быть подварен изнутри по всему периметру. |
| 4. | Этот стык должен быть подварен изнутри только в местах несплавления, непровара и смещения кромок более 2 мм. |
| 327 | СП 105-34-96 Какие работы относятся к специальным при сварке газопроводов? |
| 1. | Сварка стыков по специальной технологии. |
| 2. | Сварка захлестов, приварка катодных выводов. |
| 3. | Сварка стыков труб диаметром более 1420 мм. |
| 328 | СП 105-34-96 Какой контроль должны проходить разнотолщинные сварные соединения? |
| 1. | Радиографический контроль – 100%. |
| 2. | Должны быть заварены контрольные образцы-свидетели и проведены механические испытания. |
| 3. | Цветная дефектоскопия – 100%. |
| 329 | СП 105-34-96 Какой контроль должны проходить стыки захлестов при изготовлении газопроводов? |
| 1. | Цветная дефектоскопия – 100%. |
| 2. | Радиографический контроль – 100%. |
| 3. | Должны быть заварены контрольные образцы-свидетели и проведены механические испытания. |
| 330 | СП 105-34-96 В какое место трубопровода разрешается приварка катодных выводов? |
| 1. | Только к сварным швам. |
| 2. | Только к телу трубы. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 331 | СП 105-34-96 Разрешается ли ремонт трещин в сварных стыках газопроводов? |
| 1. | Разрешается ремонт любых трещин. |
| 2. | Разрешается ремонт только кратерных трещин. |
| 3. | Никакие трещины ремонтировать не разрешается. |
| 332 | СП 105-34-96 Какой должна быть длина ремонтируемого участка относительно длины дефекта при ремонте стыков газопроводов? |
| 1. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 30 мм в каждую сторону. |
| 2. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 50 мм в каждую сторону. |
| 3. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 100 мм в каждую сторону. |
| 333 | СП 105-34-96 Чем должен регламентироваться режим предварительного подогрева при ремонте стыков газопроводов? |
| 1. | Технологической инструкцией и технологической картой на ремонтные работы. |
| 2. | Письменным распоряжением технолога по сварке. |
| 3. | Устными указаниями мастера. |
| 334 | СП 105-34-96 Укажите требования к опорам при проведении термической обработки сварных стыков газопроводов? |
| 1. | Перед термообработкой стыка следует установить временные опоры по обе стороны от него, на расстоянии не более 250-300 мм. |
| 2. | Временные опоры и узел закрепления устанавливают только в случае термообработки сварных соединений труб диаметром более 1420 мм. |
| 3. | Перед термообработкой стыка следует установить временные опоры по обе стороны от него, которые следует убирать только после полного охлаждения стыка. |
| 335 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять термообработку сварных стыков газопроводов, если оба конца монтируемого участка трубопровода закреплены? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 336 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять термообработку сварных стыков газопроводов, если оба конца монтируемого участка трубопровода свободны (не закреплены)? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 337 | СП 105-34-96 В каких случаях допускается проводить визуальный и измерительный контроль только с наружной поверхности сварных соединений? |
| 1. | Контроль захлесточных стыков и сварных соединений труб диаметром более 720 мм. |
| 2. | Качество швов всегда оценивают по результатам осмотра наружной и внутренней поверхности сварных соединений. |
| 3. | Контроль захлесточных стыков и стыков труб диаметром 720 мм и менее. |
| 338 | СП 34-116-97 Каким способом допускается выполнять двухстороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой. |
| 2. | Газовой резкой с последующей зачисткой кромок шлифмашинкой. |
| 3. | Только механической обработкой. |
| 339 | СП 34-116-97 Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой с последующей зачисткой кромок шлифмашинкой.. |
| 2. | Газовой резкой. |
| 3. | Только механической обработкой. |
| 340 | СП 34-116-97 Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой. |
| 2. | Газовой резкой. |
| 3. | Механической обработкой. |
| 341 | СП 34-116-97 Как следует поступить, если необходимо произвести сборку стыков труб с деталями трубопроводов и патрубками арматуры, а разность толщин стенок превышает 5 мм? |
| 1. | После сварки наложить облицовочный шов для обеспечения плавного перехода от более толстой к более тонкой стенки. |
| 2. | Произвести наплавку на трубу с меньшей толщиной стенки. |
| 3. | Произвести сборку и сварку стыка через переходник по толщине или патрубок промежуточной толщины длиной не менее 250 мм |
| 342 | СП 34-116-97 Как следует взаимно располагать заводские стыки труб при сборке кольцевого стыка промыслового трубопровода; |
| 1. | И продольные и спиральные стыки соседних труб должны быть смещены друг относительно друга. Величина смещения зависит от диаметра трубы. |
| 2. | Спиральные стыки соседних труб допускается совмещать в кольцевом стыке. |
| 3. | И продольные и спиральные стыки соседних труб должны быть смещены друг относительно друга на величину не менее 100 мм. |
| 343 | СП 34-116-97 Сколько и каких размеров должны быть прихватки при сборке стыка на внутреннем центраторе и последующей сварке целлюлозными электродами? |
| 1. | Не менее 4 длиной не менее 100 мм. |
| 2. | Сварщикам следует приступать непосредственно к выполнению корневого слоя шва без прихваток. |
| 3. | Не менее 2 длиной не менее 250 мм. |
| 344 | СП 34-116-97 Сколько и каких размеров должны быть прихватки при сборке неповоротного стыка труб диаметром более 1000 мм на наружном центраторе и последующей сварке электродами с основным покрытием? |
| 1. | Сварщикам следует приступать непосредственно к выполнению корневого слоя шва без прихваток. |
| 2. | Не менее 4 длиной не менее 100 мм. |
| 3. | 6 длиной 150 мм. |
| 345 | СП 34-116-97 Как рекомендуется располагать прихватки по отношению к заводскому продольному стыку? |
| 1. | Не ближе 100 мм от продольного стыка. |
| 2. | В месте продольного стыка должна быть выполнена прихватка |
| 3. | Прихватки должны быть расположены с обеих сторон продольного стыка на равном расстоянии. |
| 346 | СП 34-116-97 В каких случаях при сварке корневого слоя требуется подогрев торцов трубы до 1000С независимо от температуры окружающего воздуха? |
| 1. | При использовании электродов с основным покрытием. |
| 2. | При использовании электродов с рутиловым покрытием. |
| 3. | При использовании электродов с целлюлозным покрытием. |
| 347 | СП 34-116-97 Когда разрешается снимать наружные центраторы? |
| 1. | После сварки не менее 50% стыка. |
| 2. | После сварки корневого слоя стыка. |
| 3. | После сварки прихваток. |
| 348 | СП 34-116-97 Когда разрешается перемещать свариваемый стык трубопровода? |
| 1. | После сварки не менее 50% стыка. |
| 2. | После сварки корневого слоя стыка. |
| 3. | После сварки прихваток. |
| 349 | СП 34-116-97 Как необходимо обработать участки корневого шва после снятия центратора перед продолжением сварки? |
| 1. | Все сваренные участки шва необходимо укрыть теплоизоляционным материалом и обеспечить плавное охлаждение. |
| 2. | Необходимо восстановить исходное значение температуры предварительного подогрева. |
| 3. | Все сваренные участки шва должны быть зачищены, а концы швов прорезаны шлифмашинкой. |
| 350 | СП 34-116-97 Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 75 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 2. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 3. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром до 1020 мм. |
| 351 | СП 34-116-97 Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 50 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 2. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 3. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром более 1020 мм. |
| 352 | СП 34-116-97 Как должны располагаться места начала и окончания сварки последующего слоя (т.н. "замки" шва) по отношению к “замкам” шва предыдущего слоя? |
| 1. | Не ближе 50 мм от "замков" предыдущего слоя шва для труб любого диаметра. |
| 2. | Для труб диаметром 426 мм и более не ближе 100 мм от "замков" предыдущего слоя шва. |
| 3. | Взаимное расположение “замков” может совпадать, если участок “замков” предыдущего шва был тщательно зачищен абразивным инструментом. |
| 353 | СП 34-116-97 Как должны располагаться места начала и окончания сварки (т.н. "замки" шва) соседних швов в одном слое? |
| 1. | Не ближе 75 мм друг от друга для труб любого диаметра. |
| 2. | Для труб диаметром 426 мм и более не ближе 100 мм. |
| 3. | "Замки" соседних валиков должны быть смещены один относительно другого не менее чем на 30 мм. |
| 354 | СП 34-116-97 Как рекомендуется осуществлять ремонт стыка с трещиной длиной до 50 мм включительно? |
| 1. | Дефектный участок полностью удаляют газовой строжкой и заваривают вновь. |
| 2. | Засверливаются два отверстия на расстоянии не менее 30 мм от краев трещины с каждой стороны, дефектный участок вышлифовывается полностью и заваривается вновь. |
| 3. | Сварной шов с трещиной ремонту не подлежит. Он должен быть удален. |
| 355 | СП 34-116-97 Как рекомендуется осуществлять ремонт наружных и внутренних недопустимых подрезов? |
| 1. | Наплавкой ниточных валиков толщиной не более 3 мм. |
| 2. | Вышлифовкой и последующей заваркой участков швов с недопустимыми подрезами. |
| 3. | Засверливают два отверстия на расстоянии не менее 30 мм от краев участка с подрезом, вышлифовывают полностью и заваривают вновь. |
| 356 | СП 34-116-97 Допускается ли повторный ремонт дефектных участков швов? |
| 1. | Допускается не более двух раз на одном участке. |
| 2. | Допускается как временная мера на период гидравлических испытаний с последующей врезкой катушки. |
| 3. | Не допускается. |
| 357 | СП 34-116-97 Какие требования предъявляются к качеству поверхности облицовочного слоя? |
| 1. | Допускаются отдельные углубления между валиками не более 3 мм. |
| 2. | Облицовочный слой должен быть сварен без западаний (углублений) между валиками и без образования грубой чешуйчатости. |
| 3. | Допускаются чешуйчатость высотой до 2,5 мм. |
| 358 | СП 34-116-97 Допускается ли механическая обработка поверхности облицовочного слоя с грубой чешуйчатостью? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускаются зашлифовывать участки шва с грубой чешуйчатостью, превышающей вышеприведенные нормы |
| 3. | Допускаются зашлифовывать участки шва с грубой чешуйчатостью, не затрагивая участки перехода от шва к основному металлу. |
| 359 | СП 34-116-97 Как рекомендуется выполнять сборку и сварку “захлестов”? если оба концевых участка трубопровода защемлены (соединены с патрубками запорной арматуры и пр.)? |
| 1. | Только сваркой одного кольцевого захлесточного стыка |
| 2. | Сваркой одного кольцевого захлесточного стыка или вваркой катушки с выполнением двух кольцевых стыков. |
| 3. | Путем вварки катушки с выполнением двух кольцевых стыков. |
| 360 | СП 34-116-97 Как производят подготовку торца трубы при сварке захлестов? |
| 1. | Производят ручную или механизированную газовую резку и последующую обработку торца ручным абразивным инструментом. |
| 2. | Производят механизированную газовую резку размеченного участка и последующую обработку торца механизированным абразивным инструментом. |
| 3. | Производят ручную или плазменнодуговую резку и последующую обработку торца ручным абразивным инструментом. |
| 361 | СП 34-116-97 Как следует поступать в тех случаях, когда при сборке захлестов величина зазора в стыке превышает допустимую? |
| 1. | Вырезать стык и установить катушку. |
| 2. | Подогреть трубы с двух сторон от стыка для уменьшения зазора за счет теплового расширения металла труб. |
| 3. | Приварить к трубе стяжки и растянуть трубу. |
| 362 | СП 34-116-97 В каких случаях допускается оставлять незаконченными сварные соединения захлесточного стыка? |
| 1. | После выполнения корневого и горячего проходов. |
| 2. | Сварные соединения запрещается оставлять незаконченными. |
| 3. | После заполнения разделки кромок не менее чем на 50%. |
| 363 | СП 34-116-97 Что следует предпринять, если при сварке захлесточного стыка необходим вынужденный перерыв? |
| 1. | Поддерживать температуру стыка не ниже 1500С, если длительность перерыва не более 1 часа. |
| 2. | Сварку захлесточных стыков следует выполнять без перерывов. |
| 3. | Произвести термическую обработку стыка перед возобновлением сварки. |
| 364 | СП 34-116-97 Требуется ли подогрев при сварке заплат? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха выше +50С подогрев не требуется. |
| 2. | Участок трубы вокруг технологического отверстия шириной не менее 500 мм должны быть подвергнут предварительному подогреву. |
| 3. | Заплату перед вваркой требуется подогреть до температуры не менее 1500С. |
| 365 | СП 34-116-97 При каком диаметре трубы ремонт сварных стыков, выполненных контактной сваркой оплавлением, производится только с наружной стороны? |
| 1. | При любом диаметре. |
| 2. | При диаметре более 800 мм. |
| 3. | При диаметре более 1020 мм. |
| 366 | СП 34-116-97 При каком диаметре трубы ремонт сварных стыков, выполненных дуговой сваркой, производится изнутри? |
| 1. | При любом диаметре. |
| 2. | При диаметре более 800 мм. |
| 3. | При диаметре 1020 мм и более. |
| 367 | СП 34-116-97 Следует ли как-либо отмечать стык, подвергшийся ремонту? |
| 1. | Достаточно указать сведения о ремонте стыка в журнале сварочных работ. |
| 2. | Места ремонта и номер ремонтируемого сварного стыка должны указываться несмываемой краской на трубе. |
| 3. | В месте ремонта должно быть поставлено клеймо сварщика, выполнившего ремонт. |
| 368 | СП 34-116-97 Какой длины рекомендуется делать выборку металла дефектного участка шва при выполнении ремонта? |
| 1. | Длина выборки должна быть не менее 100 мм и больше длины дефектного участка не менее чем на 30 мм в каждую сторону. |
| 2. | Длина выборки должна быть не менее длины ремонтируемого участка шва. |
| 3. | Длина выборки должна быть на 10…20 мм больше длины ремонтируемого участка шва. |
| 369 | СП 34-116-97 Каким способом рекомендуется производить выборку металла ремонтируемого участка шва? |
| 1. | Газовой строжкой (резкой). |
| 2. | Механическим. |
| 3. | Дуговой строжкой угольным электродом. |
| 370 | СП 34-116-97 Допускается ли выполнять сквозную выборку металла шва дефектного участка при ремонте трубопровода с наружной стороны? |
| 1. | Допускается, если дефект расположен в корневой части шва. |
| 2. | Между дном выборки и внутренней поверхностью трубы, должен оставаться слой металла толщиной не менее 3-4 мм. |
| 3. | Глубина выборки должна быть не более половины толщины стенки. |
| 371 | СП 34-116-97 Какой должна быть ширина дна разделки кромок при выборке с наружной стороны глубокорасположенного дефекта? |
| 1. | Не менее 3 мм. |
| 2. | Не менее диаметра электрода, используемого для ремонта. |
| 3. | Ширина дна разделки кромок в этом случае должна составлять 0,5-0,6 от толщины стенки трубы. |
| 372 | СП 34-116-97 Как осуществляется ремонт сварных соединений с трещиной трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты? |
| 1. | Трещины длиной до 50 мм необходимо удалить с помощью механической обработки и заварить с использованием электродов с основным покрытием. |
| 2. | Необходимо вырезать стык и становить катушку. |
| 3. | Необходимо по концам трещины просверлить отверстия диаметром 5 мм и заварить участок с трещиной. |
| 373 | СП 34-116-97 При каком диаметре труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, допускается производить ремонт изнутри? |
| 1. | Ремонт стыков сваркой изнутри трубы не допускается. |
| 2. | При диаметре более 820 мм. |
| 3. | При диаметре 1020 мм и более. |
| 374 | СП 34-116-97 При какой температуре окружающей среды необходимо производить предварительный подогрев при ремонте стыков труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты? |
| 1. | При температуре воздуха ниже +50С предварительный подогрев следует довести до 150 °С. |
| 2. | Предварительный подогрев следует довести до 150 °С при любой температуре воздуха. |
| 3. | При температуре воздуха ниже +50С предварительный подогрев следует довести до 50 °С. |
| 375 | СП 34-116-97 Какие требования предъявляются к изготовлению соединительных деталей промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должна применятся многопроходная сварка с обязательной подваркой корня шва при диаметре 300 мм и более. |
| 2. | Должна применятся двухсторонняя сварка с обязательной подваркой корня шва при диаметре 500 мм и более. |
| 3. | Должна применятся односторонняя сварка на остающейся подкладке. |
| 376 | СП 34-116-97 С каким видом покрытия допускается применять электроды для сварки стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Только с основным и кислым. |
| 2. | Только с основным и рутиловым. |
| 3. | Только с основным, целлюлозным и рутиловым. |
| 377 | СП 34-116-97 В каких случаях допускается применять электроды с рутиловым покрытием для сварки стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Для сварки первого (корневого) слоя неповоротных стыков труб. |
| 2. | Для газопроводов IV класса из стали с нормативным значением временного сопротивления до 46 кг/мм2. |
| 3. | Для трубопроводов из термически упрочненных сталей. |
| 378 | СП 34-116-97 Какая овальность концов труб допускается при строительстве промысловых трубопроводов? |
| 1. | Не более 3% |
| 2. | Не более 1% для труб с толщиной стенки менее 20 мм и 0,8% для труб с толщиной стенки 20 мм и более. |
| 3. | Не более 0,8% для труб с толщиной стенки менее 20 мм и 1% для труб с толщиной стенки 20 мм и более. |
| 379 | СП 34-116-97 Допускаются ли расслоение металла трубы, предназначенной для промысловых трубопроводов? |
| 1. | Допускаются расслоения размером не более 15 мм в зоне шириной не более 40 мм от торцов труб. |
| 2. | Не допускаются расслоения размером не более 5 в зоне шириной не менее 200 мм от торцов труб |
| 3. | Не допускается никаких расслоений, выходящих на торцы труб и приварных изделий. |
| 380 | СП 34-116-97 В каких пределах допускается косина реза торцов трубы для магистральных трубопроводов? |
| 1. | 1,2 мм для труб диаметром до 1020 мм и 1,6 мм для труб диаметром 1020 мм и более. |
| 2. | 1,6 мм для труб диаметром до 820 мм и 2,4 мм для труб диаметром 820 мм и более. |
| 3. | 1,2 мм для труб диаметром до 720 мм и 2,0 мм для труб диаметром 720 мм и более. |