Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. 1.Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. Уровень:I Способ сварки:РД

5.01.1.01.ОХНВП-I-РД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок и без подкладного кольца. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 16 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок на подкладном съемном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 17 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 18 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой на съемном подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 19 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой сваркой без разделки кромок на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 20 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 21 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 3мм, выполненного ручной дуговой сваркой на остающемся подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 22 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 23 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
| 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
| 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ. |
| 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
| 24 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
| 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
| 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
| 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
| 25 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП. |
| 2. | С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г. |
| 3. | С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ. |
| 26 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
| 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
| 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 27 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 28 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ? |
| 1. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %. |
| 2. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %. |
| 3. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %. |
| 29 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по допустимым пространственным положениям сварки? |
| 1. | Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4. |
| 2. | Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3. |
| 3. | Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н. |
| 30 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз? |
| 1. | 1, 2 и 3. |
| 2. | 1 и 2. |
| 3. | 1. |
| 31 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку? |
| 1. | 1, 2, 3 и 4. |
| 2. | 1, 2 и 4. |
| 3. | 1 и 4. |
| 32 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
| 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
| 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности. |
| 33 | ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами? |
| 1. | Полное обозначение по ГОСТ 9466-75. |
| 2. | Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75. |
| 3. | Любое, указанное в 1 и 2 ответах. |
| 34 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 35 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 36 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм. |
| 3. | Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм. |
| 37 | ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения. |
| 1. | Не ограничен. |
| 2. | 1 год с момента выпуска. |
| 3. | 2 года с момента выпуска. |
| 38 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода). |
| 3. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода. |
| 39 | ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | 50 % толщины покрытия. |
| 2. | 30 % толщины покрытия. |
| 3. | 20 % толщины покрытия. |
| 40 | ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода? |
| 1. | Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 2. | Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм. |
| 3. | Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 41 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускается не более двух задиров на одном электроде. |
| 3. | Допускается не более трех задиров на одном электроде. |
| 42 | ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов. |
| 1. | Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия. |
| 2. | Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 3. | Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 43 | ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды? |
| 1. | В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 2. | В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 3. | В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 44 | ОСТ 26.260.3-2001 На каком токе ведут ручную дуговую сварку меди? |
| 1. | На переменном токе. |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности |
| 3. | На постоянном токе обратной полярности. |
| 45 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите режимы прокалки электродов для сварки сплавов на никелевой основе? |
| 1. | 80-90 градусов Цельсия в течении 3-4 часов. |
| 2. | 190-210 градусов Цельсия в течении 1 часа. |
| 3. | 300-350 градусов Цельсия в течении 2 часов. |
| 46 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихваток при сборке под сварку покрытыми электродами сплавов на никелевой основе? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | 25-40 мм. |
| 3. | 15-20 мм. |
| 47 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку покрытыми электродами сплавов на никелевой основе толщиной до 6 мм? |
| 1. | 200-250 мм. |
| 2. | 150-200 мм. |
| 3. | 100-150 мм. |
| 48 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку покрытыми электродами сплавов на никелевой основе толщиной свыше 6 мм? |
| 1. | 200-250 мм. |
| 2. | 150-300 мм. |
| 3. | 100-150 мм. |
| 49 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихваток при сварке в химическом машиностроении? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | От 2 до 10 толщины металла. |
| 3. | От 2 до 10 толщины металла, но не более 100 мм. |
| 50 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сварке в химическом машиностроении? |
| 1. | От 10 до 40 толщины металла, но не более 500 мм. |
| 2. | От 5 до 25 толщины металла, но не менее 500 мм. |
| 3. | 150-300 мм. |
| 51 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихватки при сборке под сварку разнотолщинных материалов в химическом машиностроении? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | От 2 до 5 толщин более толстого материала. |
| 3. | От 1 до 5 толщин более тонкого материала, но не более 50 мм. |
| 52 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку разнотолщинных материалов в химическом машиностроении? |
| 1. | 100-250 мм. |
| 2. | От 5 до 20 толщин более тонкого материала, но не более 250 мм. |
| 3. | 200-400 мм. |
| 53 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите максимальную величину относительной влажности, при которой допускается хранить сварочные материалы, используемые в химическом машиностроении. |
| 1. | 25% |
| 2. | 50% |
| 3. | 60% |
| 54 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите минимальную температуру, при которой следует хранить сварочные материалы, используемые в химическом машиностроении. |
| 1. | 15 градусов Цельсия. |
| 2. | 18 градусов Цельсия. |
| 3. | 25 градусов Цельсия. |
| 55 | ОСТ 26.260.3-2001 Электроды какого диаметра рекомендуются для первого (корневого) прохода при сварке штучными электродами низкоуглеродистой и низколегированной стали? |
| 1. | Не более 2 мм. |
| 2. | Не более 3 мм. |
| 3. | 4-5 мм. |
| 56 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие электроды следует использовать для сварки оборудования химического машиностроения из стали 12МХ? |
| 1. | Типа Э-09МХ и Э-09Х1М. |
| 2. | Типа Э-05Х2М. |
| 3. | Типа Э-09Х1МФ. |
| 57 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие электроды следует использовать для сварки оборудования химического машиностроения из стали 12ХМ? |
| 1. | Типа Э-09МХ. |
| 2. | Типа Э-09Х1М. |
| 3. | Типа Э-09Х1МФ, Э-05Х2М и Э-09Х1М. |
| 58 | ОСТ 26.260.3-2001 Когда следует выполнять сварку слоя шва, обращенного к агрессивной среде, при многопроходной сварке аустенитных сталей? |
| 1. | В первую очередь. |
| 2. | В последнюю очередь. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 59 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой длины должны быть прихватки при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса? |
| 1. | Такой же, как для углеродистых сталей. |
| 2. | Больше, чем для углеродистых сталей. |
| 3. | Меньше, чем для углеродистых сталей. |
| 60 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должно быть расстояние между прихватками при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов? |
| 1. | Такой же, как для углеродистых сталей. |
| 2. | Больше, чем для углеродистых сталей. |
| 3. | Меньше, чем для углеродистых сталей. |
| 61 | ОСТ 26.260.3-2001 На какой скорости рекомендуется вести сварку высоколегированных сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов небольшой толщины для уменьшения перегрева и обеспечение оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости? |
| 1. | На минимальной скорости. |
| 2. | На максимальной скорости. |
| 3. | Скорость не имеет значения. |
| 62 | ОСТ 26.260.3-2001 До какой температуры должен охлаждаться металл при многопроходной сварке аустенитных сталей перед выполнением каждого последующего прохода? |
| 1. | Не выше 50 градусов °С. |
| 2. | Ниже 100 °С. |
| 3. | Не выше 200 °С. |
| 63 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите марку электродов, которыми допускается производить сварку стали 12Х18Н10Т. |
| 1. | 03Л-8. |
| 2. | 03С-ВНИИСТ-27. |
| 3. | ДСК-50. |
| 64 | ОСТ 26.260.3-2001 Какую разделку кромок следует применять при ручной дуговой сварке оборудования химического машиностроения из аустенитных сталей толщиной до 3 мм? |
| 1. | Разделку кромок производить не следует. |
| 2. | Одностороннюю. |
| 3. | Двустороннюю. |
| 65 | ОСТ 26.260.3-2001 Какую разделку кромок следует применять при ручной дуговой сварке оборудования химического машиностроения из аустенитных сталей толщиной от 3 до 14 мм? |
| 1. | Разделку кромок производить не следует. |
| 2. | Одностороннюю. |
| 3. | Двустороннюю. |
| 66 | ОСТ 26.260.3-2001 Какую разделку кромок следует применять при ручной дуговой сварке оборудования химического машиностроения из аустенитных сталей толщиной свыше 20 мм? |
| 1. | Одностороннюю. |
| 2. | Двустороннюю. |
| 3. | Двустороннюю или одностороннюю с криволинейным скосом кромок. |
| 67 | ОСТ 26.260.3-2001 Электроды какого диаметра рекомендуются для ручной дуговой сварки корневого слоя шва оборудования химического машиностроения из аустенитных сталей при односторонней разделки кромок? |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 3-4 мм. |
| 3. | 4 мм. |
| 68 | ОСТ 26.260.3-2001 Электроды какого диаметра рекомендуется для ручной дуговой сварки оборудования химического машиностроения из аустенитных сталей? |
| 1. | 2-2,5 мм. |
| 2. | 3-5 мм. |
| 3. | 4-6 мм. |
| 69 | ОСТ 26.260.3-2001 Какими электродами следует сваривать сталь 08Х13 при условии равнопрочности сварного шва и основного металла? (без требований стойкости против МКК) |
| 1. | 03Л-8. |
| 2. | УОНИ-13/НЖ. |
| 3. | ЦЛ-25. |
| 70 | ОСТ 26.260.3-2001 Какими электродами следует сваривать сталь 08Х13 при условии пластичности металла шва? (без требований стойкости против МКК) |
| 1. | 03Л-6. |
| 2. | УОНИ-13/НЖ. |
| 3. | ОЗЛ-8. |
| 71 | ОСТ 26.260.3-2001 Какими электродами следует сваривать сталь 08Х17Т? |
| 1. | 03Л-8. |
| 2. | УОНИ-13/55. |
| 3. | ЦЛ-9, ЗИО-7. |
| 72 | ОСТ 26.260.3-2001 При какой температуре следует отбивать шлак после сварки хромистых сталей ферритного класса? |
| 1. | Не выше 300 градусов Цельсия. |
| 2. | Не выше 60 градусов Цельсия. |
| 3. | Не выше 100-150 градусов Цельсия. |
| 73 | ОСТ 26.260.3-2001 Электроды какой марки рекомендуются выполнения переходного слоя при сварке двухслойных сталей Сталь 20+12Х18Н10Т? |
| 1. | ОЗЛ-8. |
| 2. | АНЖР-2. |
| 3. | ОЗЛ-6. |
| 4. | АНЖР-2 или ОЗЛ-6. |
| 74 | ОСТ 26.260.3-2001 Где следует производить прихватки при сварке двухслойных сталей? |
| 1. | Со стороны основного слоя. |
| 2. | Со стороны плакирующего слоя. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 75 | ОТУ 3-01/1 Укажите требования к сварщикам, впервые приступающим к сварке электродами с содержанием никеля 40% и выше при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата. |
| 1. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. |
| 2. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке и должны пройти практическую тренировку и сварку контрольной пластины 150х250х12..18 мм. |
| 3. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке и должны пройти практическую тренировку и сварку контрольного образца диаметром 159 с толщиной стенки 10..12мм. |
| 76 | ОТУ 3-01/1 Требуется ли подогрев при удалении дефектов корпуса аппарата из хромомолибденовых сталей термическим способом? |
| 1. | Да, температура подогрева 200-250(С. |
| 2. | Да, при толщине более 10 мм, температура подогрева 100-150(С. |
| 3. | Нет |
| 77 | ОТУ 3-01/1 Допускается ли термическая резка для удаления дефекта корпуса аппарата из двухслойной стали? |
| 1. | Да, при толщине плакирующего слоя менее 3 мм. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, для удаления дефекта со стороны углеродистого основного слоя. |
| 78 | ОТУ 3-01/1 Допускается ли термическая резка для удаления дефекта корпуса аппарата из двухслойной стали со стороны плакирующего слоя? |
| 1. | Да, при толщине плакирующего слоя менее 3 мм. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, для удаления дефекта в углеродистом слое, с предварительным снятием плакирующего слоя. |
| 79 | ОТУ 3-01/1 Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку плакирующего слоя стального аппарата из двухслойной стали, когда предъявляются требования к межкристаллитной коррозии? |
| 1. | Не более трех слоев. |
| 2. | Не менее, чем в три слоя. |
| 3. | Не менее, чем в два слоя. |
| 80 | ОТУ 3-01/1 Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из хромомолибденовой стали? |
| 1. | 12 мм. |
| 2. | Два диаметра электрода. |
| 3. | Три диаметра электрода. |
| 81 | ОТУ 3-01/1 Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из аустенитной хромоникелевой стали? |
| 1. | 12 мм. |
| 2. | Два диаметра электрода. |
| 3. | Три диаметра электрода. |
| 82 | ОТУ 3-01/2 Сколько раз допускается прокаливать электроды предназначенные для ремонта корпуса стального сосуда или аппарата? |
| 1. | Один. |
| 2. | Не более двух. |
| 3. | Не более трех. |
| 83 | ОТУ 3-01/2 Допускается ли пересекать сварные швы при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Допускается пересекать сварные швы, выполненные при изготовлении, сварными швами, выполняемыми при ремонте. |
| 3. | Да. |
| 84 | ОТУ 3-01/2 Как должен производиться демонтаж устройств, приваренных к корпусу аппарата? |
| 1. | По металлу устройства механической обработкой. |
| 2. | По металлу корпуса механической обработкой. |
| 3. | По металлу корпуса термической резкой. |
| 85 | ОТУ 3-01/2 Как должен производиться демонтаж устройств, приваренных к корпусу аппарата термической резкой? |
| 1. | По металлу устройства на расстоянии 5-10 мм от поверхности корпуса. |
| 2. | По металлу устройства на расстоянии 20-25 мм от поверхности корпуса. |
| 3. | По металлу корпуса. |
| 86 | ОТУ 3-01/2 Укажите допустимое смещение кромок в продольных швах при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата. |
| 1. | 15% толщины стенки. |
| 2. | Не более 5 мм |
| 3. | 10% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 87 | ОТУ 3-01/2 Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку корпуса стального аппарата? |
| 1. | Не более трех слоев. |
| 2. | Не менее, чем в три слоя. |
| 3. | Не менее, чем в два слоя. |
| 88 | ОТУ 3-01/2 В каких пределах должна находиться длина прихваток для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 20-100 мм. |
| 2. | 10-20 мм. |
| 3. | Не более 30 мм. |
| 89 | ОТУ 3-01/2 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 50-100 мм. |
| 2. | 100-500 мм, в зависимости от толщины металла. |
| 3. | Не более 1000 мм. |
| 90 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром до 25 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 91 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 25 до 200 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 92 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 250 до 450 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 93 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной до 250-300мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 94 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной 300-1000мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 95 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной свыше 1000мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 96 | ОТУ 3-01/2 Во сколько валиков (проходов) рекомендуется выполнять слой шва с шириной разделки 15 мм при ремонте корпуса аппарата из углеродистой стали? |
| 1. | В один проход. |
| 2. | В два прохода. |
| 3. | В три прохода. |
| 97 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 98 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 99 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 100 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 101 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 102 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 103 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 104 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 105 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 106 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 107 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 108 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 109 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 110 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 111 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 112 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 113 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 114 | ПБ 03-576-03/1 На какую величину должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов? |
| 1. | Швы должны быть смещены на величину толщины наиболее толстого элемента, но не менее, чем на 100 мм. |
| 2. | Швы должны быть смещены на величину 3-х кратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее, чем на 100 мм. |
| 3. | Швы должны быть смещены на величину 2-х кратной толщины наиболее толстого элемента, но не более, чем на 100 мм. |
| 115 | ПБ 03-576-03/1 В каких случаях можно не утонять кромки толстого элемента сосуда при стыковой сварке с более тонким элементом? |
| 1. | При любом соотношении толщин. |
| 2. | Если разница в толщине составляет не более 30 % толщины тонкого элемента и не превышает 5 мм. |
| 3. | Если разница в толщине составляет не более 30 % толщины толстого элемента и не превышает 5 мм. |
| 116 | ПБ 03-576-03/1 Каким должен быть угол наклона поверхности для обеспечения плавного перехода от одного элемента сосуда к другому в сварных соединениях с разной толщиной стенок. |
| 1. | Не более10 градусов. |
| 2. | Не более15 градусов. |
| 3. | Не более20 градусов. |
| 117 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S до 20 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 118 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S до 3 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 119 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 3 до 6 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 120 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 6 до 10 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 121 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 10 до 20 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,05S+1 мм |
| 122 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 20 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S, но не более 3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 123 | ПБ 03-576-03/1 Какому контролю должна подвергаться каждая партия сварочных электродов согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Проверке сварочно-технологических свойств и проверке соответствия содержания легирующёих элементов нормированному составу путём стилоскопирования наплавленного металла, выполненного легированными электродами. |
| 2. | Выборочной проверке наличия основных легирующих элементов путём стилоскопирования. |
| 3. | Проверке соответствия механических свойств наплавленного металла требованиям НД. |
| 124 | ПБ 03-576-03/1 Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается без последующей обработки кромок. |
| 3. | Допускается с последующей механической обработкой. |
| 125 | ПБ 03-576-03/1 Какой должна быть глубина механической обработки после термической резки кромок деталей сварных соединений сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | 1 мм |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | Глубина механической обработки указавыется в НД в зависимости от восприимчивости конкретной марки стали к термическому циклу резки (строжки). |
| 126 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к сварщику, выполняющему прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением. |
| 1. | Сварщик должен быть допущен к сварке данного изделия. |
| 2. | Прихватку должен выполнять только сварщик, который будет выполнять сварку данного изделия. |
| 3. | Сварщик должен иметь I уровень и разряд не ниже четвертого. |
| 127 | ПБ 03-576-03/1 Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Прихватки должны выполняться с применением присадочных материалов, предусмотренных технической документацией на сварку данного сосуда. |
| 2. | Только низкоуглеродистыми материалами. |
| 3. | Менее легированным присадочным материалом. |
| 128 | ПБ 03-576-03/1 Укажите требования к выполнению сварочных работ при изготовлении сосудов, работающих под давлением в заводских условиях. |
| 1. | Сварочные работы должны производиться при температурах окружающего воздуха не ниже +5 градусов Цельсия в помещениях или под навесом, защищающих от осадков. |
| 2. | Сварочные работы должны производиться в закрытых помещениях или под навесом, защищающих от осадков, при температуре окружающей среды не ниже -10 градусов Цельсия. |
| 3. | Сварочные работы должны производиться при положительных температурах окружающего воздуха в закрытых помещениях |
| 129 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к выполнению сварочных работ при доизготовлении, монтаже или ремонте сосудов, работающих под давлением вне помещений? |
| 1. | Сварщик и место сварки должны быть защищены от непосредственного воздействия ветра и атмосферных осадков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов Цельсия, сварка должна производиться в соответствии с НД, согласованными с Госгортехнадзором России (Ростехнадзором). |
| 2. | Сварщик и место сварки должны быть защищены от непосредственного воздействия ветра и атмосферных осадков. Сварка может производиться только при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 3. | Сварку необходимо производить под навесом с подогревом элементов сосуда до 200 градусов Цельсия. |
| 130 | ПБ 03-576-03/1 В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм? |
| 1. | Клеймо ставится в начале и конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва и 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 2. | Клеймо ставится в начале шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва и 100 мм от кромки сварного шва. |
| 3. | Клеймо ставится в середине шва на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 131 | ПБ 03-576-03/1 Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением или его элементов? |
| 1. | Клеймо ставится в начале и конце шва на расстоянии 100 мм. |
| 2. | Клеймо ставится в месте пересечения с продольным швом на расстоянии 20-50 мм от кольцевого шва и далее через акждые 2 м, но не менее двух клейм на шов. |
| 3. | Клеймо ставится в середине шва на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 132 | ПБ 03-576-03/1 Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками? |
| 1. | В начале шва ставят клеймо сварщика наружного шва, в конце - сварщика внутреннего шва. |
| 2. | Клеймо ставят только с наружной стороны через дробь, в числителе клеймо сварщика сварку с наружной стороны шва, в знаменателе - с внутренней стороны. |
| 3. | Слева от шва ставят клеймо сварщика наружного шва, справа - сварщика внутреннего шва. |
| 133 | ПБ 03-576-03/1 Как можно клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм |
| 1. | Клеймение допускается производить электрографом или несмываемыми красками. |
| 2. | Клеймение допускается производить свинцовым карандашом. |
| 3. | Клеймение допускается не производить. |
| 134 | ПБ 03-576-03/1 Где допускается ставить клеймо сварщика, позволяющее установить его фамилию, в случае сварки сосуда, работающего под давлением одним сварщиком? |
| 1. | Около фирменной таблички или на другом открытом участке. |
| 2. | В любом доступном для клеймения и удобном для сварщика месте. |
| 3. | По усмотрению руководителя сварочных работ предприятия. |
| 135 | ПБ 03-576-03/1 Что необходимо предпринять перед сваркой (наплавкой) при монтаже и ремонте сосуда, работающего под давлением, при температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов С, работающих под давлением? |
| 1. | Просушить и прогреть металл в районе сварного соединения с доведением температуры металла до положительной. |
| 2. | Подогреть металл в районе сварного соединения с доведением температуры до +100 градусов С. |
| 3. | Никакие дополнительные технологические операции не предусмотрены. |
| 136 | ПБ 03-576-03/1 С какой толщиной стенки подлежат обязательной маркировке сварные соединения элементов сосудов, работающих под давлением, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку (наплавку)? |
| 1. | Не более 6 мм. |
| 2. | Более 6 мм. |
| 3. | От 3 до 6 мм включительно. |
| 137 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку (наплавку) сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Не допускается маркировка краской. |
| 2. | Способ маркировки должен исключать наклёп, подкалку или недопустимое утонение толщины металла и обеспечить сохранность маркировки в течение всего периода эксплуатации изделия. |
| 3. | Не допускается маркировка наплавкой. |
| 138 | ПБ 03-576-03/1 Где следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком? |
| 1. | В любом доступном месте. |
| 2. | На патрубке предохранительного устройства, непосредственно присоединённого к сосуду. |
| 3. | Около фирменной таблички или на другом открытом участке изделия и место клеймения заключить в рамку, наносимую несмываемой краской. |
| 139 | ПБ 03-576-03/1 Каким должен быть объем контроля сварных соединений (наплавок) сосудов внешним осмотром и измерениями? |
| 1. | 100% |
| 2. | Не менее 50% |
| 3. | Не менее 25% |
| 140 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к очистке сварных соединений (наплавок), выполненных дуговой сваркой перед проведением контроля внешним осмотром? |
| 1. | Сварной шов должен быть зачищен от шлака и других загрязнений. |
| 2. | Сварной шов и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений. |
| 3. | Сварной шов и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 50 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений. |
| 141 | ПБ 03-576-03/1 Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения (наплавки) сосуда, работающего под давлением? |
| 1. | Один раз. |
| 2. | Не более двух раз. |
| 3. | Не более трех раз. |
| 142 | ПБ 03-576-03/1 Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | На усмотрение начальника ремонтной организации. |
| 3. | Не допускается. |
| 143 | ПБ 03-576-03/1 Укажите безопасное напряжение питания светильников, предназначенные для работы внутри сосуда? |
| 1. | Не выше 12 В. |
| 2. | Не выше 24 В. |
| 3. | Не выше 36 В. |
| 144 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 20 до 50 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 145 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 50 до 100 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 146 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 100 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более 10мм |
| 147 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S до 50 мм? |
| 1. | 50% толщины плакирующего слоя |
| 2. | 0,04S+3 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 148 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S свыше 50 до 100 мм? |
| 1. | 50% толщины плакирующего слоя |
| 2. | 0,04S+3 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 149 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, только продольные. |
| 3. | Да, только поперечные. |
| 150 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 151 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 152 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 153 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 154 | ПБ 03-584-03/1 Местные подрезы какой глубины допускаются в сварных соединениях стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп? |
| 1. | Подрезы не допускаются. |
| 2. | Не более 5% толщины металла. |
| 3. | Не более 5% толщины металла, но не более 0,5 мм, протяженностью не более 10% длины шва. |
| 155 | ПБ 03-584-03/1 Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп. |
| 1. | Допускаются глубиной 5% толщины стенки, но не более 0,5 мм и протяженностью не более 10% длины шва. |
| 2. | Не допускаются. |
| 3. | Допускаются в сосудах, работающих при положительной температуре. |
| 156 | ПБ 03-584-03/1 Укажите при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов. |
| 1. | При положительной температуре в закрытых отапливаемых помещениях. |
| 2. | При температуре не ниже 0 градусов Цельсия с защитой мест сварки от сквозняков и атмосферных осадков. |
| 3. | При температуре не ниже + 10 градусов Цельсия. |
| 157 | ПБ 03-584-03/1 Укажите на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой (наплавкой). |
| 1. | Не менее 20 мм |
| 2. | Не менее 30 мм |
| 3. | Не менее 50 мм |
| 158 | ПБ 03-584-03/1 Какое отклонение от стандартной ширины шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов? |
| 1. | До 10% |
| 2. | До 15% |
| 3. | До 30% |
| 159 | ПБ 03-584-03/1 Какое отклонение от стандартной высоты усиления шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов? |
| 1. | До 10% |
| 2. | До 15% |
| 3. | До 30% |
| 160 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} менее 3 мм для ручной дуговой сварки? |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S. |
| 3. | 0,2S. |
| 161 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 3 мм до 6 мм для ручной дуговой сварки. |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S+0.3. |
| 3. | 0,2S. |
| 162 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 6 мм до 10 мм. |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S. |
| 3. | 0,2S. |
| 163 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должна превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 10 мм до 20 мм. |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,2S. |
| 3. | 0,05S+1,0 мм. |
| 164 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 20 мм |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,2S. |
| 3. | 0,1S, но не более 3 мм. |
| 165 | ПБ 03-584-03/3 Укажите допустимое отклонение от перпендикулярности торца труб диаметром 100мм и менее относительно оси трубы при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, выполненных электродуговой сваркой? |
| 1. | 0,2 мм |
| 2. | 0,6 мм |
| 3. | 1,0 мм |
| 166 | ПБ 03-585–03/1 Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала закругления при изготовлении гладкогнутых отводов? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 4. | Не менее трех диаметров трубы, но не менее 150 мм. |
| 167 | ПБ 03-585–03/1 Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением свыше 10 МПа до 35МПа? |
| 1. | Стыковые с подкладным кольцом. |
| 2. | Стыковые с подкладным кольцом и без подкладного кольца. |
| 3. | Стыковые соединения без подкладного кольца. |
| 168 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм? |
| 1. | Не менее пятикратной толщины свариваемых элементов. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 169 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки свыше 8 мм? |
| 1. | Не менее трехкратной толщины свариваемых элементов, но не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 170 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода менее 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 171 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 172 | ПБ 03-585–03/1 Допускается ли применение секторных отводов для трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Да. |
| 2. | Не рекомендуется. |
| 3. | Да, при давлении до 35 МПа.. |
| 173 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 2мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 4. | 10% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 174 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 175 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром более 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 176 | ПБ 03-585–03/1 В каком состоянии при приварке должна находиться приварная трубопроводная арматура (приварная задвижка)? |
| 1. | В закрытом состоянии, для предотвращения засорения. |
| 2. | В открытом состоянии, для предотвращения заклинивания. |
| 3. | В произвольном состоянии. |
| 177 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым швом, если диаметр трубопровода менее 100 мм? |
| 1. | Не менее наружного диаметра трубы. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 178 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного сварного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 179 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от начала гнутого участка трубы до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 180 | ПБ 03-585–03/1 На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в сварные швы? |
| 1. | На трубопроводах высокого давления. |
| 2. | На трубопроводах I категории. |
| 3. | На трубопроводах I, II категории. |
| 4. | На любых технологических трубопроводах. |
| 181 | ПБ 03-585–03/1 В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов? |
| 1. | На трубопроводах IV-V категорий. |
| 2. | В обоснованных случаях допускается варка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм. |
| 3. | На трубопроводах низкого давления. |
| 182 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей? |
| 1. | Только механической обработкой. |
| 2. | Механической обработкой и плазменной резкой. |
| 3. | Механическая обработкой или газовой, воздушно-дуговой и плазменной резкой с последующей механической обработкой. |
| 183 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под дуговую сварку торцов труб при условном проходе до 65 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 184 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 65 до 125 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 185 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 125 до500 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 186 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 500 мм? |
| 1. | 1 мм. |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | 3 мм. |
| 187 | ПБ 03-585–03/1 На какую ширину должны быть зачищены примыкающие к кромкам поверхности стыкуемых труб при сборке под сварку технологических трубопроводов? |
| 1. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 10 мм. |
| 2. | Наружная и внутренняя поверхности труб на расстояние не менее 20 мм. |
| 3. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 20 мм, внутренняя поверхность не менее 10 мм. |
| 188 | ПБ 03-585–03/1 Как должна производиться сборка стыков технологических трубопроводов под сварку? |
| 1. | С использованием центровочных приспособлений. |
| 2. | С помощью временных технологических креплений. |
| 3. | С помощью прихваток. |
| 4. | Всеми выше указанными способами. |
| 189 | ПБ 03-585–03/1 Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов? |
| 1. | Из стали того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из низкоуглеродистых сталей. |
| 3. | Из нержавеющих сталей. |
| 190 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 10 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 191 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром более 100 мм? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 100 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 192 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва? |
| 1. | Не более 2 мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 3. | 15% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 193 | ПБ 03-585–03/1 Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на трубу меньшего диаметра и последующая механическая обработка. |
| 3. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 30 градусов. |
| 194 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода высокого давления, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на внутренний диаметр большей трубы и последующая механическая обработка. |
| 3. | Осадка трубы большего диаметра. |
| 195 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Путем калибровки методом цилиндрической или конической раздачи. |
| 3. | Способами указанными выше. |
| 196 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевого шва технологического трубопровода высокого давления. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 197 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов I и II категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 198 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов III и IV категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 199 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов V категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 200 | ПБ 03-585–03/1 Под каким углом следует делать проточку конца трубы, если смещение кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку превышает допустимые значения? |
| 1. | Не менее 20 градусов. |
| 2. | Не более 15 градусов. |
| 3. | Не более 20 градусов. |
| 201 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 202 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 203 | ПБ 03-585–03/1 Как следует выполнять прихватки? |
| 1. | Прихватки следует выполнять без провара, при сварке корневого слоя шва прихватки следует удалять. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Прихватки следует выполнять с полным проваром и полностью переплавлять их при сварке корневого слоя шва. |
| 204 | ПБ 03-585–03/1 Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток? |
| 1. | Прихватки не должны иметь трещин. |
| 2. | Качество выполнения прихваток не регламентируется. |
| 3. | К качеству выполнения прихваток предъявляют такие же требования, как и к основному сварному шву. |
| 205 | ПБ 03-585–03/1 Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром? |
| 1. | Прихватки должны быть удалены механическим способом и заварены вновь. |
| 2. | Прихватки должны быть переплавлены. |
| 3. | Стык подлежит вырезке. |
| 206 | ПБ 03-585–03/1 Как следует располагать прихватки по периметру стыка? |
| 1. | Равномерно. |
| 2. | Преимущественно в нижней части стыка. |
| 3. | Преимущественно в верхней части стыка |
| 207 | ПБ 03-585–03/1 Кто выполняет прихватки при сборке труб под дуговую сварку? |
| 1. | Сварщик не ниже III разряда. |
| 2. | Слесарь-сборщик. |
| 3. | Сварщик, аттестованный на сварку данного стыка. |
| 208 | ПБ 03-585–03/1 Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой (наплавкой)? |
| 1. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва. |
| 2. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 100 мм в обе стороны от шва |
| 3. | Поверхность шва и зона термического влияния шириной не менее 50 мм. |
| 209 | ПБ 03-585–03/1 В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений (наплавок) технологических трубопроводов? |
| 1. | 25% от общего количества стыков, сваренных в течение недели одним сварщиком. |
| 2. | В зависимости от категории трубопровода. |
| 3. | 100% стыков трубопровода, сваренных сварщиком. |
| 210 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 211 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 212 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 213 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 214 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли поры, выходящие на поверхность, в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 215 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли отклонения размеров шва (наплавки), указанных на чертеже в большую сторону? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 216 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 217 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 градусов С? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 218 | ПБ 08-622-03 Запрещается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Нет нормативных требований. |
| 219 | ПБ 08-622-03 Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Нет нормативных требований. |
| 220 | ПБ 08-622-03 Кто имеет право подключать сварочные агрегаты? |
| 1. | Сварщик. |
| 2. | Мастер, прораб или бригадир сварщиков. |
| 3. | Электротехнический персонал соответствующей квалификации. |
| 221 | ПБ 08-622-03 Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте? |
| 1. | Предохранительными поясами. |
| 2. | Сумками для электродов и огарков |
| 3. | Перечисленными в 1 и 2 ответах. |
| 222 | ПБ 08-622-03 Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах? |
| 1. | Резиновыми ковриками. |
| 2. | Диэлектрическими перчатками. |
| 3. | Калошами. |
| 4. | Перечисленными в ответах 1, 2 и3 |
| 5. | Перечисленными в ответах 1 и 2 или 2 и 3. |
| 223 | ПБ 08-622-03 Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов? |
| 1. | Один на всех работающих сварщиков. |
| 2. | По одному на каждого из работающих сварщиков. |
| 3. | .Определяет руководитель работ |
| 224 | ПБ 08-622-03 Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов? |
| 1. | Не нормативных требований. |
| 2. | Определяет руководитель работ. |
| 3. | Те же средства защиты, что и сварщики, работающие внутри емкостей и аппаратов. |
| 225 | ПБ 08-622-03 Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов? |
| 1. | Дополнительные средства защиты не нужны. |
| 2. | .Определяет руководитель работ. |
| 3. | Шланговый противогаз.в полном комплекте. |
| 226 | ПБ 09-540–03/1 Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, при осуществлении специальных мер безопасности, исключающих попадание взрывопожароопасных веществ на ниже установленное оборудование. |
| 3. | Да. |
| 227 | ПБ 09-540–03/1 Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств над и под вспомогательными помещениями? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, при осуществлении специальных мер безопасности, исключающих попадание взрывопожароопасных веществ на установленное оборудование. |
| 3. | Нет. |
| 228 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 229 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 230 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 231 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 232 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 233 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 234 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 235 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 236 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 237 | По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания? |
| 1. | Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для создания пологопадающей характеристики источника питания. |
| 238 | По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466? |
| 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
| 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |
| 239 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А? |
| 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
| 2. | Для высоколегированных сталей. |
| 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
| 240 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60? |
| 1. | Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. |
| 2. | Для теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Для высоколегированных сталей. |
| 241 | По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
| 1. | Марку электрода и номер разработки. |
| 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
| 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
| 242 | По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А? |
| 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| 2. | Пониженное содержание углерода. |
| 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
| 243 | По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
| 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
| 244 | По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным? |
| 1. | Переменный ток. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 245 | По способам С какой целью производят прокалку электродов? |
| 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
| 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
| 246 | По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
| 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 247 | По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
| 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 2. | Легируют наплавленный металл. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
| 248 | По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
| 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
| 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
| 249 | По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? |
| 1. | Легируют металл шва. |
| 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
| 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. |
| 250 | По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода? |
| 1. | В зависимости от полярности тока. |
| 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
| 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |
| 251 | По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Требование не регламентируется. |
| 252 | По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги. |
| 1. | Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва. |
| 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
| 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |
| 253 | По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ? |
| 1. | Трех. |
| 2. | Двух. |
| 3. | Одной. |
| 254 | По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
| 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
| 255 | По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
| 1. | С возрастающей характеристикой. |
| 2. | С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой. |
| 3. | С жесткой характеристикой. |
| 256 | По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45? |
| 1. | Переменном. |
| 2. | Постоянном. |
| 3. | Переменном или постоянном. |
| 257 | По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3? |
| 1. | Переменном или постоянном. |
| 2. | Только на постоянном. |
| 3. | Только на переменном. |
| 258 | По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление? |
| 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
| 3. | Одинаково. |
| 259 | По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны: |
| 1. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой. |
| 2. | Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой. |
| 3. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами. |
| 260 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов. |
| 1. | Поры и межваликовые несплавления. |
| 2. | Непровар вертикального элемента. |
| 3. | Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента. |
| 261 | По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 262 | По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 263 | По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 264 | По способам Укажите обозначения балластных реостатов: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120 |
| 265 | По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки): |
| 1. | ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 266 | По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки): |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 267 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 268 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 269 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 270 | По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла? |
| 1. | На малых значениях сварочного тока. |
| 2. | На больших значениях сварочного тока. |
| 3. | На средних значениях сварочного тока. |
| 271 | По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 3. | Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 272 | По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров? |
| 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния. |
| 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 273 | По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла. |
| 2. | Положение при сварке, марку свариваемой стали. |
| 3. | Все факторы, указанные в ответах 1 и 2. |
| 274 | По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Разрешается применять в состоянии поставки. |
| 2. | Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. |
| 3. | Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла. |
| 275 | По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом? |
| 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
| 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |
| 276 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 277 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 278 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 279 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 280 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 281 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 282 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 283 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 284 | СНиП 3.05.05-84 К какому оборудованию допускается присоединять трубопроводы? |
| 1. | К установленному на опорах. |
| 2. | К оборудованию, не имеющему возможности перемещения в горизонтальной плоскости. |
| 3. | К закрепленному на опорах. |
| 285 | СНиП 3.05.05-84 Когда следует присоединять неподвижные опоры к опорным конструкциям при соединении трубопровода с оборудованием? |
| 1. | После соединения трубопровода с оборудованием. |
| 2. | До соединения трубопровода с оборудованием. |
| 3. | Установка опор может производиться в любое время. |
| 286 | СНиП 3.05.05-84 Как следует присоединять трубопровод к оборудованию в случае перекоса? |
| 1. | Допускается создавать дополнительное натяжение с помощью полиспастов. |
| 2. | Допускается создавать дополнительное натяжение при помощи технологических креплений. |
| 3. | Перекосы не допускаются. |
| 287 | СНиП 3.05.05-84 Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть… |
| 1. | собраны на прихватках. |
| 2. | заварены полностью. |
| 3. | иметь законченный корневой слой шва. |
| 288 | СНиП 3.05.05-84 Каким образом допускается обеспечивать проектный уклон? |
| 1. | С помощью приваренных к стальным конструкциям металлических подкладок под опоры. |
| 2. | С помощью приваренных к трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 3. | С помощью приваренных к закладным деталям металлических подкладок под опоры. |
| 4. | С помощью приваренных к стальным конструкциям, закладным деталям или трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 289 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 2 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 290 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик впервые приступает к сварке на монтаже данного объекта. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 291 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик применяет новые сварочные материалы. |
| 292 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик должен работать на новом сварочном оборудовании. |
| 293 | СНиП 3.05.05-84 Каким видам контроля подвергают допускные стыки? |
| 1. | Внешний осмотр. |
| 2. | Проверка сплошности неразрушающими методами. |
| 3. | Механические испытания. |
| 4. | Внешний осмотр, проверка сплошности неразрушающими методами, механические испытания. |
| 294 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 295 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 296 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Испытания проводят на удвоенном количестве образцов. |
| 3. | Испытания проводят на утроенном количестве образцов. |